# Глава 1. ТЕХНОЛОГИЯ ПРЯМОГО СРАЩИВАНИЯ ПЛАСТИН КРЕМНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТРУКТУР КНИ

## 1.1. Анализ перспектив применения структур КНИ

### 1.1.1. Преимущества структур КНИ перед структурами

### на основе объемного кремния

Анализ развития полупроводниковых технологий [1–25] показы-вает, что в перспективе на структурах "кремний на изоляторе" удаст-ся получать приборы (микросхемы) с улучшенными характерис-тиками по сравнению с аналогичными приборами, изготовленными на обычных кремниевых пластинах. Технологические процессы из-готовления ИС, адаптированные для таких структур, могут стать наиболее подходящей основой для производства аналоговых, сме-шанных и цифровых ИС с наивысшими техническими характе-ристиками [1–3,9].

Технологии производства ИС с полной диэлектрической изоляцией стали развиваться в начале 60-х годов 20-го столетия. Замена изоляции p-n- переходом компонентов ИС на полную диэлектрическую изоляцию позволяла надеяться на улучшение таких характеристик микросхем, как быстродействие, повышенные радиационная и температурная устойчивость и т.д. Однако подобные структуры отличались высокими стоимостью и уровнем дефектности рабочего слоя кремния, и большинство производственных технологий долгое время не выходило на уровень стабильности и качества, достаточный для снижения издержек в условиях массового производства. В последнее время интерес специалистов к структурам с диэлектрической изоляцией компонентов значительно вырос благодаря появлению массовой продукции (структур КНИ и микросхем на их основе) [26–51].

Основные преимущества структур КНИ перед структурами на основе объемного кремния заключены в уменьшении влияния паразитных эффектов по периметру границы прибора и надежной изоляции рабочего объема прибора от остальной схемы и подложки.

Приборы с изоляцией p-n- переходом имеют более значительные паразитные элементы. Диэлектрическая изоляция позволяет существенно уменьшить паразитные емкости, что повышает быстродействие. Транзистор в ИС с изоляцией p-n- переходом содержит паразитную тиристорную структуру, которая может привести к защелкиванию при воздействии переходных процессов и высоких уровнях напряжения. Полная диэлектрическая изоляция исключает подобные нежелательные эффекты, устраняет взаимовлияние между элементами схемы и обеспечивает повышенное пробивное напряжение [5,6]. Поскольку все проблемы, связанные с паразитными элементами и генерацией зарядов в объеме полупроводника, обостряются с ростом температуры или при действии ионизирующего излучения, ИС с полной диэлектрической изоляцией компонентов в общем случае отличаются от обычных схем лучшими параметрами при высоких температурах или воздействии радиации. Диэлектрическая изоляция позволяет увеличить возможности снижения потребляемой мощности и повышения быстродействия при пониженном уровне напряжения питания ИС. Диэлектрическая изоляция компонентов на кристалле более компактна (по сравнению с изоляцией p-n- переходом) и, соответственно, на всей площади кремниевой пластины занимает меньше места, что приводит к увеличению интегральной плотности элементов. Надежность диэлектрической изоляции компонентов существенно выше надежности изоляции p-n- переходом. Таким образом, использование кремниевых структур, позволяющих изготавливать ИС с полной диэлектрической изоляцией, является не только перспективным, экономически целесообразным, но и, возможно, единственным способом получения приборов с необходимыми рекордными параметрами.

Таким образом, реально существует ряд факторов (перечисленных выше), позволяющих не только производить продукт (ИС) улуч-шенного качества, но и получать экономическую выгоду от исполь-зования структур КНИ вместо кремниевых подложек.

### 1.1.2. Применение структур КНИ

Структуры КНИ могут использоваться практически для любых типов микросхем. Наиболее широкое применение структуры КНИ нашли в процессах получения: высоковольтных ИС, изготавливаемых по биполярной и смешанной технологиям; высокоскоростных КМОП схем; схем "разумной мощности"; оптоэлектронных микросхем; низкоэнергопотребляющих схем, а также при изготовлении устройств в интегрально-оптические приборы и волноводы, сенсоров и микроэлектромеханических систем. В последнее время интерес специалистов к структурам с диэлектрической изоляцией компонентов постоянно растет. Это объясняется улучшением кристаллографического совершенства изолированного кремния, сравнимого с параметрами объемного кремния в подложке. Значительное увеличение спроса на структуры КНИ связано также с возможностью высокой плотности размещения элементов на кристалле и быстродействием ИС, изготовленных по этой технологии [7–10].

На рис.1.1 представлена диаграмма состояния стоимости и объема продаж КНИ пластин [9].

Рис.1.1. Стоимость и объем продаж структур КНИ

Очевидно, что стоимость пластин КНИ постоянно снижается и в 2000 году достигла 6 $/дюйм2. Резкий рост потребления пластин КНИ начался в 1997 г. и неуклонно увеличивается. В 2000 г. потребление структур КНИ достигло 58 млн квадратных дюймов (около 4,6 млн пластин диаметром 100 мм). В табл. 1.1. представлены параметры исходных полупроводниковых пластин и получаемых структур КНИ.

Таблица 1.1

Характеристики и параметры исходных полупроводниковых пластин и получаемых структур КНИ [9]

| Характеристики | Cz–Si | эпи-Si | эпи-Si |
| --- | --- | --- | --- |
| Приборный слой Толщина, мкм общий разброс толщины, мк | 20–700 +/- 2.0 | 1.5–20 +/- 0.5 | 0.05–1.5 +/- 0.02 |
| Составные пластины Si–SiO2–Si: толщина захороненного оксида, мкм | 0.01-3.0 | 0.01-3.0 | 0.01-2.0 |
| Утончение пластины шлифовка полировка стоп-травление | Да Да Нет | Да Да Да | Да Да Да |

Cz – кремний, выращенный по методу Чохральского

Ниже приведены основные сферы применений структур КНИ

Применение в оптоэлектронике. Формирование приборов, осуществляющих функции усилителя, фотоприемника и излучателя, возможно реализовать на одном кристалле. Изготовление по различным технологическим маршрутам сложных структурно-независимых элементов схемы, выполняющих различные функциональные задачи, наиболее целесообразно на структурах с полной диэлектрической изоляцией элементов, например, производство оптронных пар на структурах КНИ. В то же время остается перспективной задача получения и использования планарной технологии микроэлектроники для изготовления элементов интегральной оптики на основе многослойных структур КНИ, включающих, например, пористый кремний, волноводно-оптические слои многокомпонентных стекол и т.п. [9].

Применение для схем с пониженным напряжением питания. При использовании структур КНИ можно получать активные приборы с пониженным напряжением питания, что, в свою очередь, позволяет изготавливать приборы, которые функционируют в гигагерцевом диапазоне с очень низкой потребляемой энергией. Тем самым обеспечивается возможность интеграции высокоскоростных средств связи и цифровых элементов на одной подложке с низкой стоимостью и высокой производительностью [9,11].

Применение для производства интегральных схем. КНИ подложки создают коллекторно-эмиттерную подложечную емкость Сts, улучшают защиту от ионизирующего излучения и позволяют реализовать возможность изготовления ультраскоростных биполярных схем. Для биполярных схем эмиттерно-связанной логики (ЭСЛ) уровень интеграции ограничивается рассеиванием энергии. Единственный путь решения данной проблемы ( БиКМОП-технология на структурах КНИ. Основное же применение структур КНИ ( это коммерческие КМОП СБИС, дающие существенный выигрыш в скорости и снижении потребления энергии (примерно в 3 раза) по сравнению со схемами на основе кремния. Структуры КНИ незаменимы при создании мембран для сенсоров давления и панелей акселерометров. Особая роль принадлежит приборам и ИС на основе структур КНИ, работающим при повышенных температурах.

## 1.2. Технологии создания структур КНИ

К настоящему времени разработано и активно используется более десятка различных методов получения структур типа КНИ. Каждый метод имеет, как минимум, несколько вариантов технологических решений. Следует отметить, что структуры с полной диэлектри-ческой изоляцией пытались изготавливать почти одновременно с развитием интегральной планарной технологии. Многие методы, развиваемые десятилетиями, не утратили своей актуальности до сих пор, имеют свои области применения, и продолжают совершенст-воваться с использованием новых технологических возможностей.

В литературе существует несколько вариантов сокращений, обозначающих различные (а иногда и схожие) типы структур с диэлектрической изоляцией. Наиболее известными являются следую-щие: "кремний на сапфире" (КНС) – гетероэпитаксиальное наращива-ние слоя кремния на Al2O3, обособившееся в самостоятельное на-правление; кремний на изоляторе; кремний на диэлектрике; кремний в диэлектрике; полупроводник-изолятор-полупроводник; кремний на стекле; кремний на различных подложках (например, керамике); кремниевые структуры с полной диэлектрической изоляцией, полу-чаемые наращиванием толстого слоя поликремния на рабочую подложку [8,9].

Наиболее популярными в настоящее время являются техноло-гические маршруты изготовления структур КНИ, использующие: рекристаллизацию слоя кремния [10]; формирование изолирующего слоя с помощью прокисления пористого кремния; имплантацию ионов водорода [11,52–69]; молекулярно-лучевую эпитаксию на пористом кремнии; латеральное эпитаксиальное заращивание [12]; имплантацию ионов кислорода (азота) в кремниевую подложку [13,14]; сращивание (связывание) кремниевых пластин с после-дующим формированием тонкого (и/или толстого) изолированного слоя кремния [15]. Существует множество других методов изготов-ления структур КНИ, которые, не получив широкого распростра-не-ния, тем не менее являются интересными и используются для раз-работки специализированных схем, микромеханических устройств и датчиков [16].

Среди перечисленных методов получения структур КНИ техно-логия сращивания кремниевых пластин и последующего утончения рабочего слоя кремния занимает особое место, поскольку обладает практически неограниченными возможностями реализации получае-мых структур и их параметров (например, по качеству изолиро-ванного кремния, его толщине, толщине изолирующего оксида, диа-метру используемых подложек и т.д.). В структурах, полученных этим методом, кристаллографическое совершенство изолированного монокристаллического кремния сравнимо с качеством объемного кремния и зависит в основном от параметров исходных подложек и технологии утончения [16–20].

Температурный диапазон сращивания – от комнатной темпера-туры до 1300 (С. Объектами сращивания являются подложки крем-ния, кварцевого стекла, ситалла, карбида кремния, алюмонитридной керамики, алундовой керамики, сапфира, металлы, композиционные материалы и т.д.

Метод сращивания реализуем на основе следующих процессов: 1) формирования стоп-слоя методами ионной имплантации, диф-фузии, эпитаксии или формирования механического стопора SiO2 и/или Si3N4 (в некоторых случаях, например, при прецизионном плазменном травлении или при получении толстых слоев изолиро-ванного кремния может не использоваться); 2) соединения поверх-ностей; 3) сращивания подложек; 4) получения необходимой толщи-ны изолированного слоя кремния в структуре КНИ.

Рис.1.2. Технологические варианты утончения приборного слоя структур КНИ

Многие фирмы рекламируют параметры получаемых структур КНИ. Например, фирма Hughes Aircraft Company производит структуры КНИ диамет-ром от 100 до 200 мм методом сращивания и последующего плазменного травления, с толщиной (выбираемой по заказу) от 0,1 до 3 мкм, при этом разброс по толщине изолированного слоя не превы-шает 5%. Точность процесса плазменного утончения при толщине 1000 Å составляет (50 Å. Методами химико-механического полиро-вания устойчиво получают толщину изолированного монокристал-лического кремния 0,3 мкм. Минимальная толщина кремния, по-лучаемая химико-механическим полированием, составляет 0,05 мкм [21–24].

Рис.1.3. Общая технологическая схема получения составных структур КНИ:

а - исходные пластины; б - сращивание приборной и опорной пластин; в - удаление излишней части приборной пластины; г - готовая продукция; А – приборная пластина (полированная окисленная пластина из монокристаллического кремния или кремниевая структура); Б – опорная пластина (монокристаллическая или аморфная пластина из полупроводника (кремния), стекла, керамики, металла, либо аморфная структура); 1 – приборный слой; 2 – слой оксида кремния.

Хотя в мировой практике известно множество методов изготовления структур "кремний на изоляторе", в последние 3 – 5 лет всё большее предпочтение отдаётся группе технологий составных структур КНИ. Составными эти структуры названы потому, что они вследствие сращивания двух окисленных кремниевых пластин (приборной и опорной) и последующего удаления части приборной пластины, по сути, представляют собой составную конструкцию, состоящую из частей разных пластин (рис.1.2 – 1.5 и табл.1.2 – 1.5).

Рис.1.4. Технологическая схема ELTRAN: а – исходные структура и пластина; б – сращивание; в – расщепление; А – исходная структура; Б – опорная пластина; 1 – оксид кремния; 2 – эпитаксиальный слой кремния; 3 – пористый слой кремния; 4 – приборная подложка кремния.

Рис.1.5. Технологическая схема smart-cut: а – исходные пластины; б – имплан-тация ионов водорода; в – очистка поверхностей пластин и сращивание; г – терми-ческая обработка (расщепление); д – суперфинишная полировка; А – приборная пластина (полированная окисленная пластина кремния); Б – опорная пластина (полированная пластина кремния); 1 – слой оксида кремния; 2 – приборный слой

Повышенный интерес к составным структурам КНИ и их технологии объясняется их существенными достоинствами:

- низким уровнем дефектности приборного слоя, сравнимым с дефектностью монокристаллического кремния наивысшего качества (плотность дислокаций и дефектов упаковки не превышает 102 см-2);

- возможностью изготовления приборного слоя практически любой толщины с погрешностью не более 10 %;

- практически любыми заданными уровнем и типом легирования и распределением легирующих примесей;

- практически любой толщиной изолирующего диэлектрическо-го слоя;

- широким спектром комбинаций прослоек диэлектриков, металлов и полупроводников в изолирующем слое;

- возможностью комбинировать кремний с множеством других материалов (А3В5, А2В6, SiC, стеклом, керамикой, металлами);

- возможностью изготавливать структуры практически любого диаметра (76, 100, 150, 200 и 300 мм);

- возможностью составления технологического маршрута изготовления структур на основе традиционных операций и процессов кремниевой технологии;

- практическим отсутствием коробления в процессе изготовления структур;

- возможностью изготавливать многоуровневые структуры КНИ, трёхмерные ИС и микроэлектромеханические системы;

- возможностью изготавливать вакуумные ИС и элементы на основе традиционной технологии микроэлектроники.

Шероховатость внешней поверхности приборного слоя, оставшуюся после травления следов пористого кремния, планаризуют термомиграцией атомов кремния, имеющей место во время термообработки кремния в среде водорода при высоких температурах (обычно при 1040 (С).

По технологии фирмы SOITEC (см. рис.1.5) "пористую" прослойку формируют имплантацией ионов водорода в приборную пластину. Затем часть приборной пластины удаляют "взрывным" отделением от приборного слоя при выделении и расширении водорода в "пористой" прослойке в процессе нагрева состыкованных опорной и приборной пластин.

Таблица 1.2.

###### Сравнение основных групп технологий составных структур КНИ

| Группы технологий структур КНИ | Недостатки | Достоинства |
| --- | --- | --- |
| Эпитаксиальное наращивание на монокристаллические диэлектрики (сапфир, шпинель, фтористый кальций, оксид циркония) | Высокая кристалло-графическая дефект-ность, автолегирова-ние, дороговизна; на-пряжение и дефор-мации подложки | Минимальный расход кремния и кремнийсодержащих материалов; большой опыт работ |
| Боковая эпитаксия кремниевых слоёв на аморфном диэлектрике из локальных затравок; боковая эпитаксия кремния на аморфном диэлектрике из ионно-молекулярных пучков | Высокая кристаллографическая дефектность в виде границ блоков | Минимальный расход кремния и кремнийсодержащих сверхчистых материалов |
| Жидкофазная микрозонная рекристаллизация поликремния на аморфном диэлектрике (оксид кремния) | Высокая дефектность в виде дислокаций, дефектов упаковки и малоугловых границ между их блоками | Малые затраты расходуемых материалов |
| SIMOX. Термохимический синтез скрытых слоёв диэлектрика (SiO2 и Si3N4) из имплантированных в кремний кислорода и азота | Высокая дефектность приборного и диэлектрического слоёв, сложность оборудования | Большой опыт работ; создана промышленная технология |
| Твердофазная микрозонная рекристаллизация поликристаллического кремния ион-ными пучками | Высокая дефектность приборного слоя | Экономичность процесса |
| Сращивание приборной и опорной пластин и последующее удаление при-борной пластины | Высокие требования к чистоте (класс 10 или лучше) чистых комнат | Высокое кристаллографическое совершенство приборного слоя, наибольший и наилучший диапазон получаемых параметров структур КНИ и их характеристик по качеству |

Таблица 1.3

Схемы некоторых методов изготовления составных структур КНИ

| № п/п | Direct Bonding [8] | p-n stop boundary Bonding [10] | p+ stop layer Bonding [10], [11] | SiOx-SixNy stop layer Bonding [12] | Eltran Bonding [15] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Окисление | Формирование p-n стопорной границы | Формирова-ние p+ стоп-слоя | Формирова-ние стоп-слоя SiOx или SixNy | Электрохими-ческое фор-мирование слоя пористо-го кремния |
| 2. | Сращивание | Окисление | Окисление | Окисление | Термомигра-ционное эпи-таксиальное формирова-ние прибор-ного слоя на пористом слое |
| 3. | Механичес-кое удале-ние части приборной пластины | Стыковка | Стыковка | Стыковка | Окисление |
| 4. | Суперфинишное по-лирование (доводка) приборного слоя | Сращивание | Сращивание | Сращивание | Стыковка |
| 5. | – | Механическое удаление при-борной пласти-ны | Механическое удаление при-борной плас-тины | Механичес-кое удале-ние прибор-ной пласти-ны | Сращивание |
| 6. | – | Электрохими-ческая довод-ка приборно-го слоя | Химическая доводка приборного слоя | Химико-ме-ханическая полировка до стоп-слоя | Механическое удаление при-борной плас-тины |
| 7. | – | – | – | – | Термомиграци-онная планари-зация прибор-ного слоя |

В табл. 1.4 дано сопоставление основных технологий изготовления, параметров, применяемых в промышленном производстве структур КНИ. Как видно из этой таблицы, технология smart-cut позволяет изготавливать наиболее дешёвые и совершенные КНИ.

Таблица 1.4

Характеристики наиболее известных промышленных технологий получения структур КНИ

| Параметры | SIMOX | ELTRAN | SMART-CUT |
| --- | --- | --- | --- |
| Плотность электрически активных кристалло-графических дефектов, см-2: |  |  |  |
| в приборном слое | 104-106 | 102-104 | (102 |
| в изолирующем диэлектрическом слое | (101 | (0,1 | (0,1 |
| Наивысшая температура термообработок, ис-пользуемых при изготовлении структур, (С | 1300 | 1040 | 1150 |
| Производительность ли-митирующего оборудо-вания, структур диамет-ром 100 мм в месяц | (104 | (105 | (105 |
| Расход кремниевых пластин на одну структуру, шт. | 1 | 2 | 1 |

Для практических исследований использовалась экспериментальная технологическая схема, приведённая в табл. 1.5. Из этой схемы для специальных исследований выделены следующие ключевые совокупности операций:

- подготовка поверхности опорных и приборных пластин перед их стыковкой и контроль состояния стыкуемых поверхностей;

- имплантация ионов водорода в приборную пластину;

- стыковка и первый предварительный контроль полостей и прочности прихвата;

- отщепление приборной пластины от структур КНИ, второй предварительный контроль полостей, шероховатости рабочей поверхности приборного слоя;

- Окончательное сращивание приборного слоя с опорной пластиной;

- окончательный контроль (геометрических и электрофизических параметров структур КНИ).

Таблица 1.5

Технологический маршрут изготовления структур КНИ методами газового скалывания

| №№ п/п | Технологические и контрольные операций | Технологическое оборудование и контрольно-измерительная аппаратура | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Входной контроль исходных пластин Измерение загрязний, шероховатости, дефектности, матовости, электрофизических и геометрических параметров: неплоскостности (общей и локальной), толщины, прогиба, коробления, клина, наличия ямок, бугров, царапин и т.д. Контроль наличия свирлей и микроскопических неоднородностей, и т.д. | Микроскопия-оптическая, атомно-силовая, туннельная, растровая электронная Диагностика поверхности и приповерхностного слоя с использованием оптическоого, ИК, рентгеновского, лазерного излучения (рассеивания, диагностики) Емкостные, кондуктометрические методы Профилометрия; и т.д. | Измерения выполняются в чистой комнате класса 1 (10) Допустимые значения: Ra=0,2 нм, Rz=1,5 мкм Допустимое значениенеплоскостности 0.1 (0.5) мкм Не допускаются свир-ли и микровключения, царапины Электрофизические параметры, допустимый уровень микропримесей и др. параметры на уровне требований стандарта на исх. пластины |
| 2 | Технологическая обработка (очистка) | Технологическая линия химических процессов | Автоматическая загрузка, обработка и выгрузка кассеты с пластинами в чистой комнате класса 1(10) |

Продолжение табл. 1.5

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Окисление приборных пластин; контроль стыкуемых по-верхностей по п.1 | Диффузионные печи горизонтальные или вертикальные с загрузчиком; эллипсометрия | Загрузка, термообработка и выгрузка пластин в чистой комнате класса 1(10) |
| 4 | Имплантация ионов водорода в приборную пластину, контроль сты-куемых поверхностей пластин после имплан-тации ионов водорода по п.1 | Имплантер | Остаточное давление (кроме водорода) в приемной камере ( 10-8 Па Напыление распыляемых со стенок ионного тракта материалов за время имплантации – не более 5·1010 ат/см2 (контролируется методом ESCA) Безмасленная откачка форвакуумные, турбомолекулярные, криогенные насосы, Доза имплантации 6·1016 см-2, энергия ионов ( 20 – 100 КэВ, ток пучка 10 – 100 мА Автоматическая загрузка и выгрузка пластин в чистой комнате класса 1(10) Держатель пластин на карусели – не загрязняющий металлами (SiC, стеклоуглерод, кремний, композит) |
| 5 | Освежение слоя оксида кремния после имплантации водорода | Технологическая линия по п.2 Эллипсометр по п.3 | Травление слоя оксида кремния в химических растворах с последующей отмывкой в воде |

Продолжение табл. 1.5

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Активация поверхностей приборной и опорной пластин | Технологическая линия по п.2 | Выдержка в воде в течение 1 ч |
| 7 | Стыковка приборной и опорной пластин | Автомат стыковки пластин | Остаточное давление газов в рабочем пространстве ( 10-8 Па |
| 8 | Уплотнение состыкованных пластин | Вакуумная печь с остаточным давлением ( 104 Па | Термообработка структур |
| 9 | Сжатие профиля им-плантированного водо-рода в приборной плас-тине | Термошкаф (печь) с атмосферой водорода (или аргона) | Термообработка пластин при температуре 300 (С в течение 2 ч |
| 10 | Расщепление структуры | Печь по п.3 | Термообработка структур при температуре до 600 (С в течение 10 мин |
| 11 | Контроль полостей под приборным слоем | "Surfscan", сканирующая акустическая топография, Оптическая, ИК микроскопия, сканирование поверхности и границы сращивания | Полости не допускаются |
| 12 | Закрепление границы сращивания | Печь по п.3 | Термообработка структур в инертной атмосфере при температурах до 1100 ( 1200 (С в течение 0,5 – 4 ч |
| 13 | Контроль шероховатости внешней поверхности приборного слоя | Mикроскопия атомно-силовая, туннельная, оптическая, профило-метрия. | См. п. 1 |

Окончание табл. 1.5

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | При необходимости: суперфинишная химикромеханическая полировка поверхности приборного слоя | Полировальный участок | Съем 1 – 20 нм при-борного слоя (при необходимости) для доведения шероховатости приборного слоя до ( 0,2 нм |
| 15 | Окончательный контроль структур: толщины приборного слоя толщины разделительного диэлектрика полостей шероховатости Электрофизических параметров: -слоевого сопротивления приборного слоя -концентрации носителей заряда в приборном слое -заряда в разделительном диэлектрике -зарядовых состояний на границе приборный слой – диэлектрик | Эллипсометрия, интерферометрия "Surfscan", прибор "волшебное зеркало" Микроскопия атомно-силовая, туннельная, оптическая, ИК, профилометрия | Измерения выполняются в чистой комнате класса 1 (10) |

Ниже рассмотрены ключевые операции этих схем подробнее.

## 1.3. Подготовка поверхности подложек

Реальные поверхности кремниевых пластин не бывают атомарно-гладкими и атомарно-чистыми, как это необходимо для их идеального сращивания. В идеальном случае прочность прихвата одной из состыкованных пластин к другой должна быть равна 2·108 Па – предельной прочности (рис.1.6).

Наибольшая прочность прихвата при стыковке кремниевых пластин, достигнутая на практике, примерно на порядок меньше (2.107 Па. Это объясняется несколькими причинами, которые будут рассмотрены ниже [48,63,69].

Рис.1.6. Зависимость прочности прихвата  состыкованных кремниевых пластин от величины остаточного зазора между ними: 1 – предельная прочность кремния на растяжение [48,63,69]; 2 – шероховатость стыкуемых поверхностей ( 2 Ǻ и гидроксильные группы занимают менее 10% этих поверхностей [48,63,69]; 3 – гидроксильные группы покрывают около 100% стыкуемых поверхностей [48,63,69]

1. Зазор между стыкуемыми поверхностями практически всегда превышает межатомное расстояние в монокристаллической решётке кремния (0,14 нм), во-первых, вследствие шероховатости этих поверхностей, оставшейся после их механической полировки, во-вторых, из-за наличия "подушки" из сорбированных молекул газов, воды и других веществ. Поверхности стандартных пластин массового производства обычно имеют шероховатость на уровне постоянной решетки (( 0,4 нм), в особых случаях ее можно сделать несколько меньше: в работах [48,63,69] она составляет ( 0,2 нм. Кроме того, зазор между пластинами может быть еще больше вследствие неполного прилегания стыкуемых поверхностей в местах, где имеются лунки локальной неплоскостности пластин, характерные для существующей технологии полировки.

2. Для существующей технологии жидкостной химической очистки поверхности пластин характерен двухмолекулярный слой сорбированной воды [48,63,69]. Эта вода увеличивает расстояние между атомами кремния (до 0,7 нм) и экранирует взаимодействие между ними. Вместо ковалентного взаимодействия между поверхностями (между атомами кремния) в этом случае реализуется взаимодействие Ван-дер-Ваальса, для которого характерна прочность прихвата на уровне 106 Па. В процессе термообработок молекулы воды из стыка удаляются, зазор между пластинами уменьшается. Уменьшение толщины слоя воды достигается подбором состава раствора для жидкостной химической очистки поверхности кремниевых пластин [48,63,69].

3. Зазор между состыкованными пластинами может быть большим при попадании в него пылевидных частиц (кремниевой и кварцевой крошки, частиц металлов, органических и неорганических соединений). Эти частицы срабатывают как инденторы при стыковке и сращивании, образуя дефекты в виде проколов и трещин в приборном и диэлектрическом изолирующем слоях. По наблюдениям фирмы Canon, плотность распределения таких дефектов достигала 1 см-2, когда пластины обрабатывались в условиях, соответствующих классу чистоты 1000, и снижалась до 0,06 см-2, если класс чистоты был на уровне 1 [3].

При длительном пребывании пластин на воздухе на их поверхностях сорбируются боросодержащие соединения, которые при стыковке пластин запечатываются между ними. При последующих термообработках получившихся структур бор из них диффундирует в приборный слой и неконтролируемо (нежелательно) легирует его. Чтобы избавиться от этой помехи, приповерхностный слой оксида кремния толщиной 0,1 – 0,2 нм с приборной и опорной пластин стравливают и после отмывки их в воде и сушки немедленно стыкуют.

4. Окисление приборных пластин кроме формирования изолирующего диэлектрического слоя преследует еще две цели:

- оксид кремния пластичнее и прочнее кремния и поэтому может использоваться как демпфер для смягчения инденторного эффекта, возникающего при попадании загрязняющих частиц в зазор между пластинами; при этом уменьшается вероятность образования дефектов в приборном слое;

- оксид кремния является маской, защищающей поверхность пластины от загрязнений в процессе имплантации в них ионов водорода; накопившиеся загрязнения перед стыковкой снимаются мягким травлением пластин в растворах фтористого аммония и 100%-ной азотной кислоты или плазмохимической обработкой в кислороде.

Окисление приборной пластины необходимо выполнять в чистых условиях класса 10 или выше.

Окисление обычно выполняют стандартным способом в печи СДО.

5. Имплантация ионов водорода (протонов) в окисленную приборную пластину сопровождается загрязнением поверхности слоя оксида и приборного слоя металлами, распыляемыми с конструкций имплантера. Это явление наблюдается, несмотря на тщательную двойную сепарацию пучка и его диафрагмирование в имплантере. В лучших случаях поверхностная концентрация напыленных металлов имеет уровень 1010...5·1010 см-2. Кроме того, на поверхности обрабатываемых пластин сорбируются органические вещества (в основном, углеводороды), поступающие из откачных устройств и вакуумных уплотнений, устройств загрузки-выгрузки пластин. Сорбированные на поверхности приборной пластины металлы и углерод (в углеродсодержащих соединениях) в результате явления отдачи вбиваются в приповерхностную часть окисного слоя приборной пластины, загрязняя и пассивируя его. Кроме того, сорбированные на поверхности пластины органические вещества полимеризуются, обугливаются пучком и в итоге затрудняют очистку и активацию стыкуемой поверхности приборного слоя.

Чтобы уменьшить вероятность попадания органических соеди-нений, имплантеры оборудуются безмасляными средствами откачки (турбомолекулярные и криогенные насосы), а приповерхностную часть слоя оксида кремния на приборной пластине стравливают вместе с загрязнениями.

Рис.1.7. Схема формирования локальной загрязняющей маски пылевидными частицами, "пришитыми" к поверхности приборной пластины треками имплантируемых протонов: 1 – треки протонов, 2 – частица пыли, 3 – слой изолирующего оксида кремния, 4 – приборная пластина

Рис.1.8. Схема формирования отверстий в приборном слое пылевидными частицами, толщина t которых больше проецируемого пробега протонов Rp: 1 – треки протонов, 2 – частица пыли, 3 – слой изолирующей оксида кремния, 4 – приборный  слой,  5 – пузырьки,  образованные  под  воздействием  ионов  водорода, 6 – приборная пластина

Эта операция возможна, если загрязняющий слой не является резистивной маской для упомянутого травления. Такая маска формируется, если сорбированные полимеризованные загрязнения образуют сплошные островки  или полностью покрывают стыкуемую поверхность приборной пластины. Поэтому островки маски формируются пылеобразными частицами, "пришитыми" к поверхности пластины треками протонов (рис.1.7) [44].

Условие "пришивания" пыли к поверхности пластины:

t ( Rp,

где t – "толщина" частицы (размер частицы вдоль трека протонов); Rp – проецируемый пробег протонов.

Частицы с t < Rp образуют отверстия в приборном слое (рис.1.8).

## 1.4. Особенности процесса имплантация ионов водорода в приборную пластину

Качество расщепления приборной пластины определяется оптимальным выбором технологического режима имплантации и сращивания подложек. В мировой практике для создания слоя, по которому происходит расщепление, используют имплантацию либо ионов H2+, либо H+ (возможно и использование ионов легких газов). В первом случае при заданном токе пучка примерно в два раза повышается производительность процесса имплантации, но при заданной глубине имплантации требуется удвоение ускоряющего напряжения по сравнению со случаем имплантации протонов.

### 1.4.1. Энергия ионов

Как известно [9,44], энергию ионов выбирают такой, чтобы обеспечить их пробег, равный сумме заданных толщин слоя оксида кремния (на приборной пластине) и приборного слоя (ионы водорода, пройдя слой аморфного оксида кремния далее не каналируют в кремний). Обычно энергия протонов заключена в интервале 30 ( 100 кэВ.

### 1.4.2. Температура пластины в процессе имплантации

В литературе приведены результаты исследований по определению границ диапазона оптимальных температур обрабатываемой пластины в процессе имплантации в нее ионов водорода: ( 50…450(С [48,63,69].

Нижняя граница определяется естественным нагревом пластины ионным пучком, когда не предпринимаются меры по их нагреву или охлаждению.

Верхняя граница определяется явлением недопустимо интенсивного образования микрополостей в имплантированном слое и, как следствие, возможностью отщепления приборного слоя в процессе имплантации

### 1.4.3. Оптимальная доза имплантации ионов водорода

Границы диапазона доз имплантации ионов водорода, при которых происходит практически значимое образование полостей в имплантированном слое составляют около 1016…1017 ион/см2.

Нижнее значение применяют, когда приборную пластину расщепляют струей газа (или жидкости).

Верхнее значение используют в случаях, когда имплантацию выполняют при высоких энергиях, т.е. когда сумма толщин оксида кремния и приборного слоя составляет несколько микрометров. При субмикронных толщинах приборный слой начинает коробиться водородными полостями (пузырьками) уже при дозах (7(1016 ион/см2. Это коробление приводит к образованию кристаллографических дефектов в приборном слое (например, дислокаций) и уменьшению площади стыковки приборной и опорной пластин [48,63,69].

В идеальном технологическом процессе поверхность приборной пластины в процессе и после имплантации в нее ионов водорода должна быть атомарно-чистой. В реальных условиях к этому стремятся максимально приблизиться, используя бесмасленные средства откачки: турбомолекулярные и криогенные насосы.

В нашем случае использованы турбомолекулярные насосы типа ТМН-3000, обеспечивающие остаточное давление в камере ( 10-5 Па [44].

## 1.5. Стыковка приборной и опорной пластин

В мировой практике известны способы стыковки приборной и опорной пластин в воде, на воздухе, в форвакууме, глубоком и сверхглубоком (10-8 Па) вакууме. В нашем случае стыковку пластин выполняли на воздухе сразу после их жидкостной химической обработки и сушки в центрифуге. Операцию стыковки выполняли вручную.

Стыковку выполняли также в вакууме при остаточном давлении ( 10-3 Па в рабочей камере установки ВУП–5. Пластины после их технохимической обработки (очистки) устанавливали в специальную кассету, которую защищали от запыления колпаком и контейнером (рис.1.9).

Рис.1.9. Схема кассеты для стыковки пластин в вакууме: 1 – кассета; 2 – крыш-ка; 3 – стыкуемые пластины; 4 – ось вращения кассеты в момент стыковки; 5 ( расположение пластины после стыковки

В изолированном от внешней среды контейнере пластины перемещались на участок стыковки, где размещались в установке ВУП-5. Стыковка пластин проводилась в вакуумированном рабочем объеме [48,63,69].

Стыковка в вакууме обеспечивает минимальное количество молекул газов и воды на стыкуемых поверхностях и в микрополостях, образующихся вследствие неплоскостности пластин. Наличие и размеры макрополостей оценивали визуально по характерному контрасту, возникающему на внешних поверхностях структуры, получающейся в результате стыковки.

Кроме того, полости четко обнаруживаются сканирующим рентгеновским дифрактометром. Крупные полости можно фиксировать используя сканирующую акустическую топографию.

В случае, если внешние поверхности структуры полированы, полости наблюдаются с помощью прибора типа "волшебное зеркало". В наших экспериментах использовалось "волшебное зеркало" конструкции Войноловича. Прочность стыковки оценивалась на основе анализа данных по измерению энергии связывания путем оценки расстояния от введенного лезвия бритвы до границы сращивания и соответствующих расчетов (см. главу 8).

## 1.6. Скалывание части приборного слоя

Отщепление части приборной пластины от КНИ выполняли путем быстрого, со скоростью более 50 (С/мин, нагрева состыкованной структуры в диффузионной печи СДО. Такая скорость нагрева достигалась быстрым вводом лодочки со структурами в горячую зону печи, имеющую температуру 600 (С. На полученной таким образом структуре шероховатость внешней поверхности приборного слоя составляла величину близкую к шероховатости исходной пластины 30 нм.

На ступеньке на краю слоя этим же прибором измерена толщина приборного слоя, которая составляла в нашем случае 0,3; 0,8 мкм, что соответствовало нашим расчетным величинам.

Была проведена разработка лабораторного процесса сращивания кремниевых пластин с использованием многокомпонентных материалов стекловидных систем BaO–Al2O3–SiO2, B2O3–SiO2 стекла ЛК–105, процесс твердооадгезионного сращивания подложек через слои SiO2, сращивание с помощью промежуточных слоев металлов и силицидов. В последующих разделах представлены экспериментальные результаты сращивания кремниевых пластин.

В свою очередь, в группе технологий составных структур КНИ наибольшее развитие получили технологии, в которых приборный слой выделяется (откалывается) от приборной пластины методом скалывания по слою пористого кремния. По этим технологиям организовано массовое производство структур фирмой Canon (технология ELTRAN) (см. рис.1.4), (структурам присвоена торговая марка ELTRAN) и фирмой SOITEC (технология smart-cut (см. рис.1.5), структурам присвоена торговая марка UNIBOND).

По технологии фирмы Canon (см. рис.1.4) пористую прослойку в приборной пластине формируют электрохимическим травлением кремния, после чего термомиграцией атомов кремния устья пор эпитаксиально заращивают, окисляют и приборную пластину сращивают с опорной. Затем приборную пластину механически удаляют до пористой прослойки и остатки пористого кремния стравливают в смеси HF+H2O2 с селективностью (105 по отношению к сплошному монокристаллическому кремнию. Шероховатость внешней поверхности приборного слоя, оставшуюся после травления следов пористого кремния, планаризуют термомиграцией атомов кремния, имеющей место во время термообработки кремния в среде водорода при высоких температурах, в частности, используется температура 1040 (С.

Наибольшее влияние на качество получаемых структур КНИ оказывает процесс прямого сращивания.

Следует отметить, что методы сращивания весьма разнообразны и в зависимости от назначения прибора технология сращивания может существенно отличаться.

## 1.7. Непосредственное термокомпрессионное сваривание двух поверхностей кремния

Подготовка подложек. Практическое применение непосредственной термокомпрессионная сварка (НТСК) получила лишь после того, как были найдены эффективные способы активации поверхности кремниевых пластин [17], среди которых наиболее известными являются химические и плазмотермические методы. Например, работа [18] посвящена изучению адгезионных свойств поверхности кремния, обработанной в тлеющем разряде, а работа [19] – исследованию влияния химической обработки на толщину пленки собственного оксида на кремнии. Показано, что после обработки в средах, содержащих плавиковую кислоту, оксид на поверхности кремния фактически отсутствует. В работах [18,19] описывается метод контроля кремневодородных пленок на кремнии и даются варианты растворов для химической обработки с целью получения пленок собственного оксида.

Помимо химического состояния поверхности, на качество термокомпрессионного соединения влияет шероховатость свариваемых поверхностей. В первый момент адгезия пластин друг к другу обусловлена силами Ван-дер-Ваальса, которые действуют на расстояниях, не превышающих 10 нм, поэтому высота остаточных микронеровностей и волнистость поверхностей, соединяемых методом НТСК, должны быть менее 10 нм [69].

Технология соединения. Активированные и тщательно очищенные поверхности кремниевых пластин соприкасают друг с другом в обеспыленной атмосфере. При этом возникает сильная адгезия и далее как бы "слипшиеся" пластины отжигают в инертной среде или кислороде при температуре, превышающей 1000 ( 1100 (С, в течение ( 30 мин [15]. Прочность полученного соединения практически не отличается от прочности монокристаллического кремния, хотя на границе НТСК наблюдаются дислокации и снижается время жизни неосновных носителей заряда. Граница между соединенными пластинами имеет такую же упорядоченность решетки, как при эпитаксиальном наращивании.

Конструкции приборов. Преимуществом метода НТСК перед традиционными методами является то, что с его помощью могут быть получены самые разнообразные структуры: кремниевые с глубоколежащим p-n-переходом и глубоколежащими скрытыми слоями для мощных приборов, структуры КНИ, а также необычные структуры со встроенными полостями. Глубокий p-n-переход с резкой границей получается с помощью НТСК двух кремниевых пластин противоположных типов проводимости. Эта технология, в отличие от традиционной эпитаксиальной, позволяет легко получать на низкоомных подложках слои с удельным сопротивлением более 100 Ом(см, необходимые для высоковольтных приборов. Фирма Toshiba изготовила 1800-вольтный МОП-ПТ, работающий в биполярном режиме [6], используя НТСК для создания скрытого буферного слоя. Благодаря новой геометрии прибора удалось успешно подавить паразитный эффект тиристорной защелки и получить максимальную нагрузку по току более 150 А и время отключения всего 0,4 мкс. Та же фирма провела исследование характеристик поверхности НТСК применительно к созданию мощных биполярных транзисторов. Измеренное сопротивление поверхности НТСК оказалось лежащим в пределах от 0,03 до 0,1 МОм(см2, т.е. незначительным для приборов. Методом НТСК был изготовлен n-p-n-транзистор. Граница НТСК находилась в р-базе на глубине около 38 мкм от планарной поверхности и совпадала с максимумом концентрации акцепторной примеси. Было обнаружено, что время жизни неосновных носителей заряда в базе находится в пределах от 0,5 до 1 мкс, т.е. мало по сравнению с таковым у традиционного n-p-n-транзистора, однако неосновные носители проникают сквозь границу НТСК и транзистор достигает достаточно больших коэффициентов передачи тока (около 10).

Методом НТСК можно также получать структуры типа "кремний на диэлектрике", если на окисленную кремниевую подложку или диэлектрическую подложку нанести тонкий слой поликристаллического кремния осаждением из газовой фазы и после соответствующей обработки, т.е. шлифовки, полировки и активации, соединить одну подложку рассмотренным методом с другой кремниевой подложкой.

Применение НТСК позволяет экономить материал подложек при изготовлении КНИ, а также использовать геттерирующий эффект в термокомпрессионном соединении при изготовлении комбинированной подложки.

## 1.8. Соединение поверхностей, покрытых тонким слоем диэлектрика

Методы твердоадгезионного соединения двух поверхностей можно разделить на две группы. К первой группе можно отнести термокомпрессионную сварку поверхностей, из которых одна или обе покрыты слоем термического оксида. Ко второй группе можно отнести методы, при которых оксидные слои на соединяемых поверхностях предварительно модифицируются.

Подготовка подложек. Подготовка подложек для первой группы методов соединения заключается в полировке и термическом окислении одной или обеих из них до толщины оксидного слоя от 0,5 до 2 мкм.

Вторая группа методов соединения поверхностей кремния с тонким слоем диэлектрика включает такие виды подготовки подложек, как напыление на оксидный слой материала, способного образовать с ним изолирующее стекло [15], или модифицирование оксидной пленки, приводящее к образованию стекловидного слоя.

Технологии соединения. Спекание пластин со слоями термического оксида мало отличается от НТСК. В литературе [48,63] в основном упоминается совмещение поверхностей и отжиг в инертной или кислородной атмосфере в диапазоне от температуры термического окисления кремния до 1200 – 1250 (С. Известен метод соединения пластин, при котором две отполированные пластины, причем одна из них имеет углубления на присоединяемой поверхности, совмещаются и подвергаются термообработке в кислородсодержащей атмосфере. При этом поверхность между подложками окисляется, соединяя тем самым пластины [50,61,63].

Методами спекания пластин с тонкими слоями диэлектрика могут быть получены различные структуры КНИ. Механическая прочность структур КНИ, полученных спеканием исходных подложек, составила 130 – 200 кг/см2, что близко к прочности обычных пластин монокристаллического кремния. Обнаружено, что прикладываемое при спекании к пластинам давление приводит к повышению плотности дислокаций вблизи свободных поверхностей, а вблизи скрытого диэлектрика плотность дислокаций остается на исходном уровне. Вблизи границы Si/SiO2 не было обнаружено новых дефектов [16]. Наличие дополнительных дислокаций на нерабочей стороне структур позволяет использовать их в качестве геттера. Электрические измерения показали, что подвижность и время жизни неосновных носителей заряда мало отличается от аналогичных параметров в обычных монокристаллических кремниевых пластинах как до, так и после термического отжига. Работа [21] посвящена разработке методики количественной оценки поверхностной энергии сварного соединения двух окисленных пластин, проводимого в инертной атмосфере. Методика основана на теории распространения трещин и позволяет установить, что прочность присоединения увеличивается с повышением температуры сварки от (6 – 8,5)(10-6 Дж/см2 при комнатной температуре до 2.2(10-4 Дж/см2 при 1400 (С.

Спайка кремниевых пластин ситаллом или стеклом. Идея создания кремниевых структур путем спекания (спайки) кремниевой пластины с подложкой слоем стекла или стеклокерамики появилась довольно давно, однако ее практическое воплощение, по-видимому, сдерживалось отсутствием материала, обладающего всеми необходимыми свойствами. Применяемый для этой цели ситалл должен иметь следующие параметры:

- воспроизводимую температуру кристаллизации в нужном диапазоне температур (обычно от 1000 до 1250 (С);

- температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР), совпадающий или очень близкий к ТКЛР кремния (около 36(10-7 К-1), во всем диапазоне температур термообработок структур и эксплуатации приборов;

- достаточно высокие прочность и адгезию к кремнию и диэлектрическим пленкам;

- достаточную (для прохождения по технологическому маршруту изготовления ИС) химическую стойкость;

- не являться источником активных примесей, влияющих на параметры приборов.

Похожие требования предъявляются и к используемым для спайки стеклам, которые должны иметь воспроизводимую и достаточно высокую температуру размягчения и быстрое нарастание вязкости с уменьшением температуры. Ситаллы и стекла, используемые, например, для межкомпонентной изоляции и защиты поверхности ИС, не удовлетворяют всем этим требованиям. По-видимому, первые практические результаты в успешном применении стекол для диэлектрической изоляции элементов микросхем были получены при использовании ситалла С - 40 для сращивания кремниевых пластин и изготовления структур КНИ [22]. Однако этот материал не отвечал всем требованиям, так как неудовлетворительной была воспроизводимость ТКЛР и имелось несовпадение его с ТКЛР кремния. В дальнейшем был разработан стекловидный материал, отвечающий большинству из предъявляемых требований.

Традиционный способ получения стекла – тигельная варка с последующим измельчением стекломассы – накладывает свои ограничения на такие свойства получаемого порошка, как однородность химического и гранулометрического состава, а также минимальная и максимальная величина зерна и химическая чистота. Контроль гранулометрического состава, удельной поверхности и пористости синтезированных материалов длителен по времени и требует использования сложной специальной аппаратуры (обычно не имеющейся на предприятиях полупроводникового производства). Наиболее перспективно получение пленок многокомпонентных стекловидных диэлектриков на кремнии c использованием методов плазменного синтеза и осаждения диэлектриков, которые снимают основные недостатки традиционного метода варки и позволяют синтезировать стекловидные материалы сложного состава непосредственно из оксидных шихт или шихт, приготовленных химическим методом. Методом спайки ситаллом или стеклом могут быть получены структуры КНИ, а также структуры типа КВД, т.е. состоящие из островков монокристаллического кремния как бы "впаянных" в диэлектрическую подложку.

Использование стекловидных диэлектрических подложек при изготовлении структур типа КНИ обеспечивает высокое кристаллическое совершенство тонких монокристаллических слоев кремния и позволяет создавать на их основе как МОП, так и биполярные ИС. Однако исследование структурного совершенства в подложках типа КВД методом рентгеновской топографии показало, что в процессе технологической обработки при изготовлении ИС наибольшее количество структурных нарушений возникает после спекания кремния с ситаллом.

Использование стекла позволяет снизить требования, предъявляемые к качеству обработки и отмывки соединяемых поверхностей, по сравнению с теми, что необходимы для НТСК или спекания окисленных поверхностей, и дает возможность соединять различные диэлектрические поверхности друг с другом и с кремнием, упрощая процесс подготовки и соединения [8].

Спекание через слой металла (силицида). Суть этого метода соединения пластин в нанесении на одну из соединяемых поверхностей слоя металла (вакуумным испарением, напылением, осаждением из растворов и т.д.), совмещении поверхностей и спекании их в инертной среде. При этом образуется либо эвтектическое соединение, либо силицид металла. Возможен также вариант диффузионной сварки металла с металлом или другими материалами (например, с керамикой). Наиболее широко используемыми металлами являются алюминий, молибден, цирконий, вольфрам, золото, а также другие сплавы и композиции.

## 1.9. Прямое сращивание пластин с использованием приложенного внешнего давления

Этот метод давно известны и в то же время постоянно совершенствуются и находятся в стадии разработки, особенно с применениями специального технологического оборудования (например, автоклавов), а также с использованием методов диффузионной сварки [45,62.63].

## 1.10. Исследование процессов химико-механической обработки кремниевых структур

Существуют многочисленные варианты утончения рабочей пластины в сращенной структуре. Для этого используют методы химико-механического полирования (ХМП), электрохимического, плазменного, селективного химического травления, а также комбинации этих и ряда других методов.

Получение заданной толщины монокристаллического кремния достигается при использовании установок прецизионного локального утончения и оборудования контроля толщины. Широко используют формирование механических, химических (электрохимических) стоп-слоев, а также индикаторных меток, позволяющих визуально контролировать толщину утончаемого слоя. Несмотря на обилие новых методов утончения, традиционная химико-механическая обработка остается одной из основных (как при обработке исходных кремниевых пластин, так и при изготовлении структур КНИ). Метод химико-механического утончения рабочей пластины кремния широко используется для получения структур с толщиной изолированного монокристаллического кремния от менее 1 до толщин более 70 мкм (используемых, например, в микромеханике).

Наибольший интерес (и, соответственно, наивысшую стоимость) вызывают структуры со слоем изолированного монокристаллического кремния менее 0,5 мкм. Благодаря специализированным установкам локальной плазменной обработки удается получать структуры с толщиной изолированного монокристаллического кремния 0,1 – 0,3 мкм, полученной с точностью ( 50 Å на пластинах диаметром 150 и 200 мм.

Используемые методы утончения и выравнивания поверхности важны и для структур "кремний на кварце" и "кремний на кремнии". Стоимость структур КНИ диаметром 200 мм, толщиной 1000Å и однородностью по толщине ( 50Å уже приближается к стоимости эпитаксиальной кремниевой структуры. Таким образом, развитие технологии обработки пластин и структур и совершенствование (разработка) оборудования для изготовления структур КНИ определяют успехи в достижении качества структур, что являются важнейшим фактором при получении предельных значений параметров изготовляемых ИС.

Ниже рассмотрен технологический процесс химико-механического утончения части рабочей пластины в кремниевых структурах с полной диэлектрической изоляцией компонентов [44]. Структуры КНИ были изготовлены методом соединения кремниевых пластин, одна из которых опорная, другая – рабочая, имеющая сформированную боковую изоляцию в виде вытравленных химическим анизотропным травлением V-образных канавок, с использованием методов плазмохимического травления. На вытравленных канавках сформирован изолирующий слой SiO2 и в некоторых случаях для планаризации поверхности платины осажден слой поликристаллического кремния.

Химико-механическая обработка поверхности структуры включала утончение основной части рабочей пластины кремния методом шлифования и последующее травление в растворе КОН при температурах до 110 ºС, затем первичное и финишное полирование структуры. Структуры утончали до появления вершин изолирующих канавок, позволяющих визуально (с помощью индикаторных меток и оптического микроскопа) контролировать толщину изолированного монокристаллического слоя кремния.

Основная сложность изготовления структуры КНИ заключена в получении заданной толщины изолированного монокристаллического кремния с параметрами слоя и подложки, удовлетворяющими жестким требованиям по однородности толщины, прогибу, клину и другим геометрическим параметрам. Использование стопорных слоев, замедляющих скорость утончения при химико-механическом полировании структуры, позволяет получать однородность толщины изолированного монокристаллического кремния ( 2 мкм. В качестве стопорных слоев были использованы слой SiO2 толщиной от 1,2 до 3 мкм и слой Si3N4. При полировании ("вскрытии") островковой структуры необходимо применение жесткого полировальника (в нашем случае использовано покрытие типа СК - 4 с полиуретановой пропиткой, обладающей плотностью около 0,3 г/см3, а также полирующие материалы типа Suba - 4 с плотностью 0,33 ÷ 0,35 г/см3.). Полирующая суспензия состояла из водного раствора КОН с добавлением этилендиамина и алюмосиликатного порошка. Размер твердых частиц не превышал 0,2 мкм. Относительно высокая твердость порошковых компонентов (твердость по шкале Мооса Al2O3 модификаций ( = 8.5, ( = 9), а также щелочная среда (pН = 11,2÷11,6) обеспечивали высокую скорость съема нарушенного слоя кремния при первичном полировании. Финишное полирование при вскрытии изолированных островков монокристаллического кремния и суперфинишное полирование проводили, используя суспензии на основе плазменного порошка "Эльплаз К" с размером частиц менее 0,1 мкм и раствор щелочи с добавлением этилендиамина. При этом pН раствора находилась в пределах 10,2 ÷ 10,8. Для получения тонких структур использована суспензия на основе коллоидного раствора оксида кремния (силиказоль, диоксид кремния). Развитие технологии ХМП позволило усовершенствовать процесс получения островковых структур с применением новых способов безприклеечной технологии обработки пластин (структур), новых суспензий на основе золей кремниевой кислоты и введением двухстадийности при полировании.

Проведенные исследования профилограмм поверхности изготовленных островковых структур КНИ показали, что величина микрорельефа (ступеньки между краем островка и изолирующими и стоп-слоями и центром островка) зависит от режимов полирования и топологии изолированных областей. В изготовленных структурах величина ступеньки изменялась от 0,2 мкм при ширине изолированных островков около 300 мкм до 2 - 3 мкм при ширине изолированных участков более 1500 мкм. На рис.1.10 представлены фотографии структур, полученных сращиванием кремниевых пластин и химико-механическим утончением части рабочей пластины кремния. Боковая изоляция сформирована в первом случае методом анизотропного химического травления, а во втором случае – методом плазменного травления.

а

б

Рис.1.10. Разрез структуры с полной диэлектрической изоляцией островков монокристаллического кремния с использованием анизотропного химического травления и плазменного травления

Кристаллографическое совершенство изолированных островков кремния оценивали методом рентгеновской дифрактометрии по кривым качания. Полуширина кривых качания дифракционных пиков поверхности исходных пластины и структур, полученных методом сращивания кремниевых пластин с последующим химико-механическим утончением рабочей пластины, составляет соответственно 18 и 36 мин.

На рис.1.11 показана деформация кремниевой подложки после операций термического окисления и наращивания слоя поликристаллического кремния.

Рис.1.11. Графическое изображение деформации кремниевой пластины после операций термического окисления и наращивания слоя поликристаллического кремния

Проведенные исследования показали, что методы химико-механической обработки кремниевых пластин и структур являются определяющими при изготовлении структур КНИ.

Для изготовления составных структур КНИ можно использовать стандартные пластины кремния, выпускаемые основными отечественными производителями. Серийное производство структур КНИ потребует разработки специализированных технологических процессов химико-механической подготовки и обработки исходных подложек, отличающихся от процессов получения обычных кремниевых пластин, направленных на оптимизацию процесса по параметрам цена – качество. Промежуточная химико-механическая обработка заготовок структур для островковых структур КНИ включает операции шлифования и полирования с последующей химической обработкой.

### 1.10.1. Электрохимическое травления кремниевых пластин и структур

Электрохимические методы обработки полупроводников и, в частности, кремния по-прежнему рассматриваются как весьма перспективные для использования на отдельных операциях в технологии структур КНИ. Это связано в первую очередь с тем, что указанные методы позволяют добиться равномерной по всей площади обработки поверхности полупроводниковой пластины и одновременно, при необходимости, проводить локальный процесс со строго контролируемой скоростью. Кроме того, в процессе электрохимической обработки значительно легче обеспечить заданный уровень селективности, чем при обычном химическом травлении. Поэтому актуальной остается задача дальнейшего исследования электрохимических процессов на поверхности кремния с целью использования их на отдельных стадиях создания структур КНИ.

Теория метода электрохимической обработки. Поведение полупроводника при электрохимической обработке зависит от типа и концентрации основных носителей. Рассмотрим, например, вольт-амперные характеристики образцов кремния с разным типом проводимости, помещенных в водный раствор плавиковой кислоты. При этом следует иметь в виду, что электрохимическая реакция сопровождается рядом сопряженных химических реакций, от соотношения скоростей которых зависит конечный результат электрохимической обработки полупроводника. Совокупность процессов, протекающих на поверхности кремния при его анодной поляризации в указанном электролите, можно выразить следующей системой химических реакций [44].

Электрохимическая стадия:

Si + 2F- + 2p = SiF2,                                    (1.1)

сопряженные химические реакции:

2SiF2 = Si + SiF4,                                       (1.2)

SiF4 + 2F- = SiF62-,                                     (1.3)

SiF2 + 2H2O = SiO2 + 2HF + H2                           (1.4)

При повышении потенциала поверхности кремния свыше некоторой критической величины характер электрохимических и химических процессов следующий.

Электрохимическая стадия:

Si + 2H2O + 4p = SiO2 + 4H+,                              (1.5)

сопряженная химическая реакция:

SiO2 + 4H+ + 6F- = SiF62- + 2H2O                          (1.6)

Электрохимическая реакция на поверхности кремния сопровождается захватом двух (реакция (1.1)) или четырех (реакция (1.5)) дырок, концентрация которых в кремнии n- типа сравнительно мала. Поэтому при повышении напряжения свыше определенного для данного типа кремния и концентрации электролита порогового значения скорость электрохимической стадии становится лимитирующей вследствие недостаточной концентрации неосновных носителей. При этом процесс травления локализуется на микровыступах, где концентрация дырок выше. В результате характер травления становится полирующим. При высокой концентрации ионов фтора в электролите полирующее травление возможно только для кремния n- типа, так как в кремнии р- типа концентрация дырок велика и ограничение электрохимической реакции по скорости не наступает. Полирующее травление кремния р- типа оказывается возможным только в разбавленных электролитах при недостаточной концентрации ионов фтора.

Следует отметить, что режим травления может наблюдаться также и в том случае, если при формировании слоя пористого кремния толщина его становится такой, что поток ионов фтора к поверхности оказывается недостаточным из-за диффузионных ограничений. В этом случае формирование пористого кремния (ПК) прекращается и сменяется его травлением. Это в конечном счете приводит к отделению слоя ПК от пластины монокристаллического кремния. Критическая толщина ПК, при которой наблюдается этот процесс, зависит от плотности тока, состава и вязкости электролита и ряда других параметров. Важным является и тот факт, что в силу вышеприведенных обстоятельств, образующиеся при формировании ПК поры имеют форму усеченного конуса, большое по площади основание которого располагается в плоскости монокристаллический кремний – ПК, а меньшее – в плоскости ПК – электролит.

Электрохимическое полирующее травление кремния осуществляют либо во фторсодержащих электролитах, либо в щелочных электролитах различной концентрации [69]. Формирование пористого кремния обычно проводят в электролитах на основе плавиковой кислоты, воды и этанола, причем соотношение компонентов влияет на величину пористости и средний размер пор. При некоторой минимальной концентрации плавиковой кислоты формирование ПК вообще не происходит; наблюдается только электрохимическое травление.

Электрохимическое вскрытие окон в структурах КНИ. Одной из основных операций в существующей технологии, влияющих на качество получаемых структур КНИ, является удаление монокристаллического кремния до получения слоя заданной толщины и вскрытия рабочих областей (окон), разделенных межслойной изоляцией. По ряду причин при использовании в настоящее время методов удаления кремния (механическая шлифовка и полировка, химико-динамическое травление) часто не удается равномерно удалить монокристаллический кремний со всей поверхности пластины и тем самым вскрыть все рабочие области. По нашему мнению, задача финишного удаления кремния и вскрытия рабочих областей могла бы быть успешно решена при использовании метода электрохимической полировки.

Для проведения экспериментов была разработана специальная электрохимическая ячейка, позволяющая реализовать непрерывный электрический контакт по всему торцу кремниевой пластины диаметром 100 мм, причем область контакта была надежно изолирована от электролита [44].

В качестве образцов использовались структуры КНИ на основе кремния КЭФ 4,5. Электрохимическая полировка проводилась как в стандартных электролитах на основе водных растворов плавиковой кислоты различной концентрации, так и в растворах плавиковой кислоты в смесях этанол – вода, этиленгликоль – вода, глицерин – вода. Кроме того, была исследована возможность проведения процесса в электролитах на основе фторидов натрия и аммония и минеральных кислот, таких как соляная и  азотная. Электрохимическую обработку осуществляли в гальваностатическом режиме при начальной плотности тока 10 – 100 мА/см2. Процесс контролировался по изменению напряжения на ячейке. После вскрытия всех рабочих областей и, следовательно, окончания процесса наблюдался резкий рост напряжения на электрохимической ячейке.

Установлено, что методом электрохимической полировки можно эффективно удалять монокристаллический кремний, причем процесс травления автоматически прекращается после вскрытия межкомпонентной изоляции. Скорость травления слоя кремния в электролитах на основе плавиковой кислоты, располагающегося  над межкомпонентной изоляцией, оказалась выше, что, вероятно, обусловлено концентрацией механических напряжений в этих областях. Кроме того, в этом случае наблюдается процесс параллельного химического травления межкомпонентной изоляции. Поэтому профиль поверхности кремния в рабочих областях (окнах) оказался выпуклым, что не всегда допустимо. Снижение концентрации плавиковой кислоты в растворе электролита ниже 1 %, и замена ее на такие минеральные кислоты, как соляная и H2SiF6, приводит к изменению характера травления. Растворение кремния происходит в отдельных локальных точках, так что на поверхности появляются многочисленные ямки травления. Вероятно, это связано с пассивацией поверхности полупроводника вследствие низкой концентрации фторид-ионов. Поэтому электролиты на основе плавиковой кислоты в данном случае не подходят. Если в качестве межкомпонентной изоляции применять нитрид или оксинитрид кремния, использование этих электролитов окажется обоснованным и оправданным.

Также исследовался процесс электрохимического травления в растворах на основе фторидов натрия и аммония и азотной кислоты с добавками уксусной кислоты. В этом случае для перехода в режим полирующего травления требуется более высокое значение плотности тока, что сопровождается разогревом и кипением электролита. Из-за возникающего локального перегрева процесс травления имеет неравномерный характер. Можно предположить, что использование дискового вращающегося электрода и термостатирование обеспечат необходимую равномерность процесса полировки по площади пластины.

Электрохимическое формирование слоя пористого кремния. В технологии структур КНИ пористый кремний иногда используют для формирования межкомпонентной изоляции (так называемый FIPOS-процесс). Исследовалась возможность использования слоя пористого кремния в качестве стоп-слоя для обеспечения равномерного вскрытия рабочих областей. Технологический процесс состоял из следующих операций:

- электрохимическое формирование слоя пористого кремния на поверхности подложки;

- формирование эпитаксиального слоя кремния на пористом кремнии;

- соединение двух пластин кремния лицевыми поверхностями через слой специального стекловидного диэлектрика;

- удаление монокристаллического кремния до слоя пористого кремния;

- финишная полировка поверхности с удалением пористого кремния.

Исходя из приведенной технологической схемы, можно сформулировать следующие требования к слою ПК: во-первых, ПК должен обладать такой пористостью и структурой, которая позволила бы формировать на его поверхности эпитаксиальный слой соответствующего качества; во-вторых, толщина слоя ПК должна быть достаточно большой, чтобы в процессе формировании эпитаксиального слоя не происходило полного заращивания пор, в-третьих, диаметр поры должен возрастать от внешней поверхности в глубь подложки и достигать максимального значения на границе ПК – монокристаллический кремний, в-четвертых, граница ПК – монокристаллический кремний должна иметь хорошую компланарность и быть параллельной внешней поверхности пластины.

Для исследований по получению слоев ПК использовался монокристаллический кремний обоих типов проводимости: а) р- типа марок КДБ-0,03, КДБ-1, КДБ-10, КДБ-12; б) n- типа марок КЭС-0,01, КЭФ-0,3, КЭФ-2, КЭФ-4,5. Анодная обработка пластин кремния проводилась в биполярной электрохимической ячейке со вспомогательными платиновыми электродами в гальваностатическом режиме при плотностях тока 1 – 20 мА/см2. Конструкция ячейки позволяла с высокой точностью контролировать поверхностный потенциал подложки в процессе формирования ПК. Процесс проводился с использованием как стандартных электролитов на основе плавиковой кислоты, этанола и воды, так и смеси плавиковой кислоты и изопропилового спирта в объемном отношении 1:3.

Как показали предварительные эксперименты, на кремнии n- типа из-за малой концентрации неосновных носителей формирование ПК в указанных электролитах практически не происходит либо идет с очень малой скоростью и на небольшую глубину. Поэтому для получения слоя ПК заданной толщины на кремнии n- типа в процессе его формирования пластину освещали лампой накаливания мощностью 300 Вт.

Микроструктура слоя ПК коррелирует с величиной тока формирования, что следует из результатов исследований поперечного скола кремния со слоем ПК на поверхности на растровом электронном микроскопе Н-800 фирмы Hitachi при ускоряющем напряжении 200 кВ. Толщина слоя ПК увеличивается с 16 мкм при плотности тока формирования 2,5 мА/см2 до 100 мкм при 20 мА/см2 (время формирования – 30 мин). При этом морфология пористого кремния переходит от слабоупорядоченной к четко вытянутой (столбчатой) по нормали к поверхности кремниевой пластины. Картина микродифракции ПК, сформированного при плотности тока 20 мА/см2, обнаруживает сохранение монокристалличности с незначительной разориентацией микроучастков. Этот факт представляет особый интерес в свете задачи последующего формирования эпитаксиального слоя на поверхности ПК. Граница раздела ПК – монокристаллический кремний обнаруживает небольшую неплоскостность в пределах от 20 ÷ 30 нм (для плотности тока – 20 мА/см2) до нескольких десятых микрона (для плотности тока – 2,5 мА/см2).

Методами сканирующей туннельной и атомно-силовой микроскопии в режимах максимального пространственного разрешения сканирующего зондового микроскопа P4 – SPM – MDT (атомарное разрешение с шагом сканирования 0,05 нм) исследована структура поверхности ПК для получения четкого изображения крупных элементов структуры. Определены геометрические особенности структуры участков поверхности размерами 800(600 нм для кремния n- типа и 500(500 нм для кремния р- типа соответственно [9].

Эти данные позволили получить количественное представление о характере пористости ПК и выявить характерные размеры элементов. Для определения параметров периодичности в структуре пористого кремния были получены и проанализированы 2D фурье-образы поверхности ПК. Характерные периоды структур составляют: для ПК n-типа, нм: 282, 240, 190, 93, 80; для ПК р- типа, нм: 123, 108, 98, 94, 68, 42.

Для использования ПК в технологии структур КНИ в качестве стоп-слоя необходимо, чтобы в процессе последующего наращивания эпитаксиального слоя не происходило полного заращивания пор. Исходя из этого требования, а также из характерного размера пор, была рассчитана необходимая минимальная толщина слоя ПК. Для кремния n- типа она составила 5 мкм, в то время как для кремния р- типа – 3 мкм. Было установлено, что желаемую форму пор можно легко обеспечить плавным увеличением плотности тока в процессе формирования ПК.

Другим, достаточно интересным, по нашему мнению, способом получения заданной формы пор и обеспечения необходимого качества границы ПК – монокристаллический кремний является дополнительное легирование поверхности монокристаллического кремния. Например, экспериментально установлено, что при использовании структур р+ - р рост слоя ПК продолжается до достижения границы легированного слоя. После этого рост поры вдоль ее оси практически прекращается и в то же время усиливается в перпендикулярном к оси направлении, в особенности на границе р+ - р. Это обстоятельство позволяет во-первых, сформировать поры необходимой формы, облегчающей последующее скалывание базовой пластины, а во-вторых, обеспечить необходимое качество поверхности скола. В целом, можно сделать вывод, что слой ПК необходимо формировать при максимально возможной плотности тока (( 20 мА/см2). В этом случае достигается как максимальная скорость роста слоя, так и оптимальная плоскостность границы ПК – монокристаллический кремний.

Электрохимическое формирование глубоких отверстий заданной формы в монокристаллическом кремнии. Формирование глубоких отверстий заданной формы в монокристаллическом кремнии часто необходимо при изготовлении микромеханических датчиков на его основе. При этом глубина отверстия должна составлять не менее нескольких десятков микрон, а уход линейных размеров по глубине должен быть минимальным. Другими словами, необходимо обеспечить вертикальность стенок отверстия по всей глубине, что практически невозможно при использовании традиционных методов химического травления монокристаллического кремния. С другой стороны, как показали исследования механизма формирования пористого кремния, рост поры начинается в той точке поверхности пластины, в которой по какой-либо причине наблюдается высокая локальная концентрация дырок. При этом стенки поры остаются вертикальными до тех пор, пока не изменяется режим формирования или (и) структура самой пластины. Очевидно, что необходимую локальную концентрацию дырок можно создать только в том случае, если они не являются основными носителями, т.е. в кремнии n- типа.

В экспериментах использовался кремний марки КЭФ 4,5 диаметром 100 мм. Предварительно на поверхности пластины методом фотолитографии вытравливались неглубокие ((0,3...0,5 мкм) V-образные канавки, образующие крест размером 5 х 5 мм. Полученные таким образом структуры подвергались электрохимическому травлению в стандартном электролите, представляющем смесь плавиковой кислоты и этанола, взятых в отношении 1:3. В процессе травления обратная сторона пластины освещалась лампой накаливания мощностью 300 Вт. Образовавшиеся в результате фотогенерации неравновесные носители концентрировались в области вершины ямки травления. Поэтому дальнейшее травление кремния происходило строго по нормали к поверхности подложки. Процесс проводили в гальваностатическом режиме при плотности тока 20 мА/см2. При этом удалось получить отверстия глубиной до 20 мкм со строго вертикальными стенками [9].

### 1.10.2. Химическое травление структур КНИ

Химическое травление использовалось, во-первых, для получения сверхтонких пластин монокристаллического кремния, которые затем могут применяться для изготовления микромеханических устройств, а также структур КНИ с нестандартной толщиной рабочей области, а во-вторых, как альтернативный метод формирования пористого кремния, являющийся технологически более простым.

Получение тонких пластин монокристаллического кремния. Для получения тонких пластин монокристаллического кремния необходимо выполнение двух условий: полирующий характер травления и высокая скорость процесса. Исследовался процесс травления в щелочных растворах на основе гидроксида калия и неводных растворителей, таких как изопропанол, этиленгликоль, глицерин. Применение этиленгликоля и в особенности глицерина позволило значительно поднять температуру процесса и, тем самым, повысить его скорость. Полученные в ходе эксперимента результаты сравнивались с данными по травлению кремния в водных травителях аналогичной концентрации. Подтвержден тот факт, что независимо от типа растворителя скорость травления кремния закономерно увеличивается с ростом концентрации дырок. При одной и той же температуре скорость травления растет с ростом диэлектрической проницаемости растворителя, достигая максимума для растворов на основе воды. Этот факт объясняется, во-первых, повышением степени диссоциации гидроксида калия, а во-вторых, увеличением коэффициента активности гидроксид-иона. Однако в силу того, что в растворах на основе этиленгликоля и глицерина травление можно проводить при температурах, превышающих 150 ºС, скорость травления в этих травителях в конечном счете оказывается значительно выше. Уменьшение скорости травления с ростом вязкости растворителя вполне объяснимо, так как скорость полирующего травления контролируется диффузией. Относительно высокая скорость травления в растворах на основе глицерина, вероятно, определяется его способностью связывать продукты реакции в комплекс и тем самым увеличивать скорость их увода из реакционной зоны.

Химическое формирование слоя пористого кремния. Метод химического формирования пористого кремния является более технологичным и простым по сравнению с электрохимическим методом, так как требует более простой оснастки и менее критичен к марке и типу кремния. К его недостаткам следует отнести малую (менее 3 мкм) толщину пористого слоя, что может затруднить его использование в качестве стоп-слоя в технологии структур КНИ. Образование пористого кремния при его химическом травлении происходит в том случае, если лимитирующей стадией процесса является окисление кремния. Поэтому химическое формирование пористого кремния ведут в кислотных травителях на основе азотной и плавиковой кислот при очень малом содержании первой. В этом случае травление кремния происходит в отдельных точках поверхности, что способствует формированию слоя ПК.

Была исследована кинетика этого процесса, для чего использовались растворы, в которых содержание плавиковой кислоты по отношению к азотной менялось от 1:400 до 1:100, причем концентрация плавиковой кислоты оставалась постоянной [9]. Для экспериментов использовались пластины монокристаллического кремния марки КЭФ 4,5 диаметром 100 мм. Скорость формирования пористого кремния определялась по уменьшению массы пластины, для чего она взвешивалась на аналитических весах с точностью до 0,0001 г до и после процесса. При этом удалось установить, что формирование пористого кремния происходит в кинетическом режиме, длительность которого не превышает 10 мин. В диффузионном режиме идет равномерное травление слоя, так что слой пористого кремния почти без изменений переносится параллельно самому себе. Зависимость скорости формирования слоя ПК от концентрации азотной кислоты описывается уравнением V ~[HNO3]2. При отношении плавиковой кислоты к азотной 1:50 формирование пористого кремния прекращается и заменяется обычным химическим травлением.

### 1.10.3. Плазмохимическое травление структур КНИ

Исследование процессов ПХТ кремниевых структур проводилось с целью оптимизации технологических параметров, значений скорости травления кремния и обеспечения высокого качества обрабатываемых поверхностей.

Для экспериментов в качестве рабочего газа использовалась шестифтористая сера SF6, а также смесь состава SF6+O2. Кроме того, в число регулируемых технологических параметров входили: расстояние между электродами, мощность разряда, расход и рабочее давление газовой смеси.

В ходе экспериментов определялась область изменения технологических параметров, в пределах которой предполагался поиск оптимального режима ПХТ.

В ходе исследований были получены следующие результаты.

Влияние изменения расстояния между электродами на качество травления не обнаружено. В дальнейших экспериментах расстояние между электродами было зафиксировано и составляло 25 мм. При изменении мощности разряда от 50 до 300 Вт скорость травления пропорционально увеличивалась от 0,1 до 0,6 мкм/мин. При мощности разряда свыше 300 Вт было отмечено более резкое увеличение скорости травления, что связано, по-видимому, с появлением ионного распыления. При мощности разряда менее 60 Вт на поверхности обрабатываемой структуры осаждалась полимерная пленка черного цвета. При мощности разряда более 150 Вт на поверхности обрабатываемой структуры появлялась матовость, интенсивность которой возрастала по мере увеличения мощности разряда. В дальнейших экспериментах мощность разряда была зафиксирована и составляла 100 Вт.

При изменении давления газа SF6 в камере от 15 до 100 Па скорость травления сначала медленно уменьшалась (в диапазоне давлений 15 – 30 Па) от 0,25 до 0,2 мкм/мин, а затем резко падала, и при давлениях свыше 50 – 60 Па травление практически прекращалось. В диапазоне давлений 15 – 20 Па наблюдалась неравномерность травления кремниевой структуры. Влияния изменения давления газа SF6 на качество обрабатываемой структуры практически не обнаружено. В дальнейших экспериментах давление газа SF6 было зафиксировано и составляло 25 Па.

При изменении расхода газа SF6 в пределах от 3,6 до 7,2 л/ч скорость травления кремния возрастала от 0,2 до 0,3 мкм/мин. Дальнейшее увеличение расхода газа было ограничено возможностями откачной системы. Влияния изменения расхода газа SF6 на качество обрабатываемой структуры практически не обнаружено.

Заметное влияние на скорость травления оказывает добавка кислорода. Было установлено, что зависимость скорости травления кремния от содержания кислорода в газовой смеси SF6+O2 может быть описана кривой в виде обращенной параболы с максимумом в точке. При этом скорость травления увеличивается примерно в 2 раза и достигает 0.4 мкм/мин. Однако на поверхности кремниевой структуры при содержании кислорода в смеси (SF6 + O2) более 5отн% появлялись кристаллиты. Вероятная причина их появления связана с увеличением анизотропии травления при добавлении кислорода. В этом случае появление кристаллитов обусловлено дефектами на поверхности кремниевой структуры, которые травятся с меньшей скоростью. По этой причине кислород в дальнейших экспериментах не использовался.

В результате проведенных экспериментов были выбраны оптимальные технологические параметры ПХТ кремниевых пластин и макетов структур КНИ: рабочий газ – SF6, расход рабочего газа – 3,6 л/ч, давление рабочего газа – 25 Па, мощность разряда – 100 Вт. В этом режиме скорость ПХТ кремниевой структуры составляла 0,2 мкм/мин. Характер травления был полирующим, и качество травления было высоким (качество обработанной поверхности полностью соответствовало качеству исходной поверхности).

### 1.10.4. Ионная имплантация и эпитаксиальное наращивание, используемые для получения структур КНИ

Приборный слой структур Unibond отличается от приборного слоя других составных структур КНИ наличием в них радиационных дефектов, порождённых имплантацией ионов водорода. Наряду с дефектами, образованными частицами-инденторами, деформациями приборного слоя на выемках и выпуклостях реально неплоской поверхности опорной пластины, имеющиеся радиационные дефекты определяют общий уровень плотности распределения дислокаций в приборном слое на уровне 102÷(2 – 3)·104 см-2. Тщательная очистка пластин перед сращиванием позволяет понизить плотность таких дефектов до ( 102 см-2.

Шероховатость внешней поверхности приборного слоя после его отщепления от приборной пластины больше шероховатости исходных кремниевых пластин. Поэтому первыми разработчиками технологии smart-cut предусматривалась лёгкая химико-механическая полировка внешней поверхности приборного слоя, в результате которой они доводили шероховатость до Sa = 0,15 (среднеквадратичное значение высоты выступов). Уменьшить указанную шероховатость можно также лёгким полирующим травлением, окислением, термомиграцией (термообработкой в водороде).

Однородность толщины приборного слоя определяется в основном нестабильностью энергии имплантируемых ионов водорода и непостоянством угла их падения на поверхность приборной пластины при сканировании пучка. Современные имплантеры позволяют изготавливать структуры с неоднородностью толщины приборного слоя на уровне 2 – 5%.

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ К ГЛАВЕ 1

1. Nakamura. T. Method of Making a Semiconductor Device. U.S. Patent № 3,239,908, 1962.

2. Cave. E. F. Method of Making a Composite Insulator Semi-conductor Wafer. U.S. Patent № 3,290,760, 1966.

3. New SOI Technology . Techno Japan. 1987. V. 20. № 5. Р. 354.

4. Frank Goodenough. New processes to spawn next-generation analog, mixed-signal, power Ics // ED. 1992. № 1. Р. 59 – 62, 64 – 66, 68, 70.

5. Akio N., Yochihiro Y., Kiminori W., Hiromichi O., Masaru S. 1800v non-latch-up bipolar-mode MOSFETs (IGBT) fabricated by silicon wafer direct bonding. Extend. Abstrs 18 (1988 Ynt.). Conf. State Devices and Mater., Тоkуо. 20 – 22, 1986. Р. 88 – 92.

6. Nakadawa A., Ymamura K., Furukawa K. 1800v Bipolar-Mode MOSFETs (IGBT) // Toshiba Review. № 161, Autumn 1987.

7. Александров П.А., Баранова Е.К. и др. Применение ионной имплантации водорода в КНИ-технологии // Известия вузов. Электроника. 2000. № 5. С. 17.

8. Givargizov E.I., Limanov A.B. Artificial epitaxy (graphoepitaxy) as an approach to the formation of SOI // Microelectronic Eng. 1988. V. 8. № 1. P. 273.

9. Суворов А.Л., Чаплыгин Ю.А., Тимошенков С.П., Прокопьев Е.П. и др. Анализ преимуществ, перспектив применений и технологий производства структур КНИ: Препринт ИТЭФ 27–00, 2000. 51 с.

10. Pandy R., Martinez A. Large-area defect-free silicon-on-insulator films by zone-melt recrystallization // Appl.phys.lett. 1988. V. 52. P. 901 ( 903.

11. Skorupa W. Ion beam processing for silicon-on-insulator. Physical and Tecnical Problems of SOI Structures and Devices. J.P.Colinge et al. (eds). Kluwer Academic Publishers. NATO ASI Series 3.Нigh Technology.1995. V. 4. Р. 39 – 54.

12. Fan J.C.C., Geis M.W., Tsaur B.-Y. Lateral epitaxy by seeded solidification for growth of single-crystal Si films on insulator // Appl. Phys. Lett. 1981. V .38. P. 365 – 367.

13. Allen L.P., Farley M., Datta R, Jones K.S. et al. Fundamental Material Analysis and SIMOX Improvement as a Function of Independent Implant Parameter Control // IEEE SOI Conference. 1996. P. 32 – 33.

14. Anc M.J., Allen L.P. et al. Characterization of Low Dose SIMOX for Low Power Electronics // IEEE SOI Conference. 1996. P. 54 – 55.

15. Maszara W.P. Silicon-on-Insulator by Wafer Bonding: a Review // J. Electrochem.Soc. 1991.V.138. № 1. P. 341 – 347.

16. Мальцев П.П., Чаплыгин Ю.А., Тимошенков С.П. Перспек-тивы развития технологии кремний-на-изоляторе // Известия вузов. Электроника. 1998 № 5. С. 5.

17. Furuhawa M. Silicon-to-Silicon direct bonding method // J.Appl.Phys. 1986. V. 60. № 8. P. 2987 – 2989.

18. Масару С. Технология прямого соединения кремниевых пластин и ее применениe. // Дэнси дзеко цуены гаккаиси. J. Inst. Electron. аnd Соmmun. Еng. Jар. 1987. V. 70. № 6 P. 593 – 595.

19. Field L. A., Muller R. S. Low-temperature silicon-silicon bonding with oxides // Acts polytechn. seand. Elec. End. Sr. 1988. № 63. P. 151 – 153.

20. Maszara W.P.,Goetz G., Cavigilia A. Mc.Kitterick J.B.  //. J. Appl. Phys. 1986. V. 64. № 10. P 1943 – 1950.

21. Tong Q.-Y., Lee T.-H., Goesele U., Reiche M., Ramm Y., Beck E. // J. Electrochem.Soc. 1997. V. 144. № 1. P. 384 – 389.

22. Stengl R, Tan T, Goesele U. // J. Appl. Phys. 1989. V. 28. № 10. P. 1735 – 1741.

23. Albaugh K.B., Cade P.E. Mechanisms of anodic bonding of silicon to pyrex. Tech. Dig., Solid-State Sensor and Actuator Workshop. 1988. P. 109 – 110.

24. Kanda Y., Matsuda K., Murayama C., Sugaya J., The mechanism of field-assisted silicon-glass bonding // Sensors and Actuators. 1990. V. A21-A23. P. 939.

25. Jeung Sang Go, Young-Ho Cho. Experimental evaluation of anodic bonding process based on the Taguchi analysis of interfacial fracture toughness // Sensors and Actuators. 1999. V. 73. P. 52 – 57.

26. Carison D.E. Ion depletion of glasses at a blocking anode: I. Theory and experimental results for alkali silicate glass // J. Am. Ceram. Soc. 1974. V. 57. P.291.

27. Albaugh K.B. Electrode phenomena during anodic bonding of silicon to sodium boro-silicate glass // J. Electrochem. Soc. 1991. V. 138 P. 3089.

28. Lange K., Grigull S.,  Harz M.,  KieissigU., B. Schmidt B. Ion drift behaviour in borosilicate glasses during anodic bonding to silicon or metals // PV 95-7. The Electrochemical Society Proceedings Series, Pennington, NJ, 1995, P. 371.

29. Cozma A., Puers B. Characterization of the electrostatic bonding of silicon and PYREX glass // J. Micromech. Microeng. 1995. V. 5. P. 98.

30. McIntyre D., Lim M., Tatic-Lucic S., Ames J., Boardman B., Jaramillo P., Starr L. Bond-quality characterization of silicon-glass anodic bonding // Sensors and Actuators A: Physical. 1997. V. 60. P. 223 – 227.

31. Masayoshi Esashi, Akira Nakano, Shuichi Shoji and Hiroyuki Hebiguchi. Low-temperature silicon-to-silicon anodic bonding with intermediate low melting point glass // Sensors and Actuators 1990. V. А21 – А23. P. 931 – 934.

32. Anthony T.R. Anodic bonding of imperfect surfaces // J. Appl. Phys. 1983. V. 54. № 5. P. 2419 – 2428.

33. Щербачев Д.Р., Сорокин И.Н., Цветков Д.В., Назаров Н.Г. Моделирование кинетики роста барьерного анодного оксида // Электрохимия. 1991. Т. 27. С. 1121.

34. Овчинников B.B. // Электрохимия. 1988. Т. 24. С. 1163.

35. Ghowsi К., Gale R. // J. Electrochem. Soc. 1989. V. 136. P. 867.

36. Одынец Л. Л. // Электрохимия. 1984. Т. 20. С. 463.

37. Дель Ока С. Дж., Пулфи Д. Л., Янг Л. Физика тонких пленок. Т. 7. М.: Мир, 1973. С. 7 – 98.

38. Юнг Л. Анодные оксидные пленки. Л.: Энергия, 1967. С. 5 ( 59.

39. А.с. 57-109920 Япония. Способ контроля параметров подложки с эпитаксиальным слоем Hагата Кохэй, Фудзицу К.К. 1982.

40. Аlbella J. М., Montero I., Sanchez O., Martinez-Duart J. M. // J. Electrochem. Soc. 1986. V. 133. P. 876

41. Способ изготовления тонких пластин кремния. Реутов В.Ф., Ибрагимов Ш.Ш. СССР 1282757, 30.12.1983.

42. Готра Ю. Технология микроэлектронных устройств. Справочник. М.: Радио и связь, 1991. С. 231.

43. Bruel M. Smart-Cut Technology: Basic Mechanisms and Applications NATO. Advanced Research Workshop: Perspectives, Science and Technologies for Novel Silicon on Insulator Devices. Kiev, October 12-15, 1998. Т. 1, P. 9.

44. Прокопьев Е.П., Тимошенков С.П., Суворов А.Л., Шарков Б.Ю., Залужный А.Г., Графутин В.И., Козодаев М.А. Особенности технологии изготовления КНИ структур прямым сращиванием пластин кремния и контроля их качества. M., Препринт ИТЭФ. 2000. № 24. 20 с.

45. Maszara W.P.,Goetz G., Cavigilia A. Mc.Kitterick J.B. Bonding of silicon wafers for silicon-on-insulator // J. Appl. Phys. 1986. V. 64. № 10. P. 1943 – 1950.

46. Stengl R, Tan T, Goesele U. A model for the silicon wafer bonding process // Japan J. Appl. Phys. 1989. V. 28. № 10. P. 735 ( 1741.

47. Tong Q.-Y., Lee T.-H., Goesele U., Reiche M., Ramm Y., Beck E. The Role of Surface Chemistry in Bonding of Standart Silicon Wafers // J. Electrochem. Soc. 1997. V. 144. № 1. P. 384 – 389.

48. Sensor Technology Devices Ed. Ljubisa Rustic. Boston - London: Artech House, 1994. P. 157 – 201.

49. Прокопьев Е.П., Петров С.В. Модель сращивания пластин кремния по данным газовыделения. М., 1996. С. 103 – 112. - Деп. в ЦНИИ "Электроника". Р-5502.

50. Тимошенков С.П., Прокопьев Е.П. Особенности процесса прямого соединения пластин кремния // Материаловедение. 1999. № 5. С. 43 – 45.

51. Тимошенков С.П., Прокопьев Е.П., Дягилев В.В. Движение и залечивание пор и полостей вблизи границы сращивания стандартных пластин кремния// Известия вузов. Электроника. 1998. № 5. С. 39 – 44.

52. Алесковский В.Б. Курс надмолекулярных соединений. Учеб. пособие. Л.: Изд-во Ленгосуниверситета, 1990. 284 с.

53. Алесковский В.Б. Стехиометрия и синтез твердых соединений. Л.: Наука, 1976. 140 с.

54. Алесковский В.Б. Химия твердых веществ. М.: Высшая школа, 1978. 258 с.

55. Малыгин А.А. Метод молекулярного наслаивания - основа химической нанотехнологии материалов твердотельной электроники// Петербургский журнал электроники. 1996. № 1. С.22.

56. Кольцов С.И. Химическое конструирование твердых веществ. Л.: Изд-во ЛТИ им. Ленсовета, 1990. 48 с.

57. Алесковский В.Б. Химия надмолекулярных соединений. Учеб. пособие. Спб Изд-во С. - Петербург. ун-та, 1996. 256 с.

58. Малыгин А.А. Химическая сборка поверхности твердых тел методом молекулярного наслаивания // Соросовский образовательный журнал. 1998. № 7. С. 58.

59. Tong Q.-Y., Goesele U. A Model of Low-Temperature Wafer Bonding And Its Applications // J. Electrochem. Soc. 1996. V. 143. № 5. P. 1773 – 1779.

60. Прокопьев Е.П., Тимошенков С.П.  Определение энергии связи прямого соединения пластин кремния методом генерации трещины между поверхностями сращивания: Обзор // Оборонный комплекс - научно-техническому прогрессу России. 1999. № 3. С. 45 – 49.

61. Прокопьев Е.П., Тимошенков С.П. Возможность прямого соединения пластин кремния с использованием химической сборки поверхности методом молекулярного наслаивания // Материаловедение. 1999. № 4. С. 49 – 51.

62. Tong Q.-Y., Goesele U. Wafer Bonding and Layer Splitting for Microsystem // Adv. Mater. 1999. V. 11. № 17. P. 1409 – 1425.

63. Tong Q.-Y., Goesele U. Semiconductor Wafer Bonding: Science, Technology. Wiley, New York. 1998. 326 c.

64. Попов В.П. Создание КНИ структур для ультра больших интегральных схем // Известия вузов. Электроника.1998.№ 5. С. 22.

65. Meuris M., Merteus P.W., Opdebeeck A. The IMEC clean: A new concept for particle and metal removal on Si surfaces // Solid State Technology. 1995. V. 38. № 7. P. 109.

66. Wolke K. Marangoni wafer drying avoids disadvantages // Solid State Technology. 1996. V. 39. № 8. Р. 87 – 90.

67. Britten J.A. A moving-zone Marangoni drying process for critical cleaning and wet processing // Solid State Technology. 1997. V. 40. № 10. Р. 143 – 148.

68. Прокопьев Е.П., Тимошенков С.П., Графутин В.И., Мясищева Г.Г., Фунтиков Ю.В. Позитроника ионных кристаллов, полупроводников и металлов. М.: МИЭТ (ТУ), 1999. 176 с.

69. Spierings G.A.S.M., Haisma J. In Semiconductor Wafer Bonding // Science, Technology and Applications U.Gosele, T.Abe, T.J.Letavic, R.D.Pinker and E.Arnold (eds.), The Electrochemical Society Proc. 1992. V. 92 – 7. P. 18 – 31.

# Text boxes

Остановка процессов на стоп-слоях

- диффузионные

- эпитаксиальные

- ионно-легированные

- в зоне двойного

электрического слоя

0,75

С использова-нием механических и структурных стоп-слоев

Химико-динамическое  полирование

Комбинированные методы полирования

Полирование

Остановка процессов на стоп-слоях

- диффузионные

- эпитаксииаль-

ные

- ионно-легиро-

ван-ные

Плазмохи-мическое травление

Электрохи-мическое травление

0,4

Селек-тивное

Неселек-тивное

Без использования стоп-слоев

Химическое травление

Предварительная шлифовка и травление части рабочей пластины

Другие применения КНИ

Цена

Химико-механическое  полирование

Сращенная структура

КМОП КНИ (< 0.2 мкм)

Потребление КНИ пластин,

млн кв. дюймов

Струя воды

в

4

3

2

1

А

Б

а

0,2

г

б

А

А

б

А

Б

г

1

А

а

Б

2

Б

д

в

А

Б

Неселек-тивное

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

Б

Средняя цена,

$/дюйм2

1991

0

10

20

30

40

50

60

70

0

5

10

15

20

25

30

2

1

Б

г

в

Б

А

б

А

Б

а

Б

А

Сплошное

Локальное прецизи-онное

Селек-тивное

Зазор между пластинами, нм

105

106

107

108

109

1

2

3

Прочность прихвата, Па

1

2

3

4

t

1

2

3

5

6

4

z

1

2

3

3

5

4