размеры вакансий и пор в металлах, сплавах и кремнии по данным метода позитронной аннигиляционной спектроскопии

В.И.Графутин1, И.Н.Мешков2, Е.П.Прокопьев1, С.П.Тимошенков3, Н.О.Хмелевский1, Ю.А.Чаплыгин3, С.Л.Яковенко2

1ФГУП ГНЦ РФ Институт Теоретической и Экспериментальной Физики им. А.И.Алиханова (ИТЭФ), ул. Б. Черемушкинская 25, Москва, Россия e-mail: epprokopiev@mail.ru

2Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ), 14198, Московская обл., г. Дубна, ул. Жолио-Кюри, д. 6

3Московский государственный институт электронной техники (МИЭТ), Зеленоград, проезд 4806, д. 5, 124498, Москва, Россия, e-mail: spt@chem.miee.ru

Исследование свойств материалов с помощью аннигиляции позитронов основывается  на том, что характеристики аннигиляции позитронов зависят от их структурного и химического состояния. Предметом исследования могут быть электронная плотность в месте аннигиляции позитрона, тип и концентрация дефектов, наличие нескольких фаз при данном химическом составе материала и термообработке. Наилучшие результаты получаются в том случае, когда применяется комплекс методов: измерение времени жизни позитронов в веществе и измерение углового распределения аннигиляционных фотонов [1-8].

Измерения аннигиляционных спектров позитронов позволяют судить об электронной структуре среды, образовании и эволюции дефектов, о кинетике внутритрековых физико-химических процессов в исследуемой среде. В последние годы число позитронных спектрометров в различных  научных центрах резко увеличивается. Экспериментальные исследования чаще всего проводят с использованием доступных радиоактивных источников позитронов Nа-22 и Cu-64. Для метода позитронной диагностики важное значение приобретает построение теоретических моделей, описывающих электрон-позитронное взаимодействие в материалах, обладающих дефектами структуры [1-8]. Наряду с «точными» численными расчетами при этом используются и простые аналитические модели. Ниже нами используется одна из таких возможных моделей

В работах [1,2] было предложено и обосновано эмпирическое выражение связывающее время жизни позитронов  с числом вакансий Nv в свободном объеме кремния:

,                                           (1)

где A=266,6 пс - время жизни позитрона в моновакансии, С=218 пс - время жизни позитрона в бездефектной части кристалла кремния и В=4,60. Заменяя число вакансий на свободный объем V, эти авторы показали, что выражение (1) можно представить в приближенном виде для кремния

[нс ] = 0,22 + 1,4 V [ нм3],                                                       (2)

В общем случае, для оценки размера свободного объема на границе раздела нанокристаллических материалов формулу (2) можно представить в виде

[нс ] = [нс] + 1,4 V [ нм3],                                                   (3)

где  -время жизни позитрона в бездефектном кристалле. Расчеты по формуле (3) для кремния и железа представлены в табл.1 и 2.

Таблица 1

Дефекты вакансионного типа, времена жизни позитронов и радиусы вакансий в железе

| Тип состояния | Время жизни позитронов, (пс) | Радиусы вакансий, Ǻ расчет по формуле (3) | , Ǻ [1] |
| --- | --- | --- | --- |
| Fe-кристалл | 110 |  |  |
| Fe-дислокации | 165 | 2,1 |  |
| Fe-моновакансии | 175 | 2,2 | 2,2 |
| Fe-дивакансии | 197 | 2,5 | 2,7 |
| Fe-тривакансии | 232 | 2,8 | 3,2 |
| Fe-тетравакансии | 262 | 3,0 | 3,5 |
| Fe-гексавакансии | 304 | 3,2 | 4,0 |

Таблица 2

Дефекты вакансионного типа, времена жизни позитронов и радиусы вакансий в

кремнии

| Тип состояния | Время жизни, (пс) | Радиусы вакансий, Ǻ | ,Ǻ [1] |
| --- | --- | --- | --- |
| Si-bulk | 219 |  | - |
| Si-monovacancy | 266-270 | 2,0 | 2,0 |
| Si-divacancy | 318-325 | 2,6 | 2,5 |
| Si-4 vacancy | 425±30 | 3,3 | 3,2 |
| Si-5 vacancy | 505±20 | 3,7 | 3,4 |
| Si-6 vacancy | >520 | 3,7 | 3,6 |

Таким образом, простая аналитическая модель связанного состояния позитрона может быть с успехом использована для качественного объяснения особенностей процесса аннигиляции в дефектных металлах и оценок радиусов вакансий и пор малых (ангстремных и нанометровых) размеров.

- В.И.Графутин, И.Н.Мешков, Е.П.Прокопьев, Н.О.Хмелевский, С.Л.Яковенко. определение размеров дефектов вакансионного типа в ангстремных диапазонах методами позитронной аннигиляционной спектроскопии. http://www.portalus.ru/modules/science/rus_readme.php?subaction=showdate&id=1284930000&archive=&start_from=&ucat=&

- J. Cizek, F. Becvar, I. Prochazka // Nuclear Instruments and Methods in Physics research. 2000.       Vol. 450A. P.325-337.

- В.И.Графутин, О.В.Илюхина, Г.Г.Мясищева, Е.П.Прокопьев, С.П.Тимошенков, Ю.В.Фунтиков, Р.Бурцл. Позитроника и нанотехнологии: возможности изучения нанообъектов в материалах и наноматериалах методом позитронной аннигиляционной спектроскопии. Ядерная физика. 2009. Т.72. №10. C.1730-1739.

- Yu.A. Chaplygin, V.I. Grafutin, E.P. Svetlov-Prokopiev, S.P. Timoshenkov. Positronics and Nanotechnologies: Possibilities of Studying Nano-objects in Technically Important Materials and Nanomaterials. In book: Advances in Nanotechnology. Volume 1, 2010. Editors: E. J. Chen and N. Peng. Nova Science Publishers, New York, 2010. P.191-208. https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?cPath=23_96&products_id=10207&osCsid=9c7f4bdf96ee0b265245e976a7c8d2fc

- Р.Бурцл, В.И.Графутин, О.В.Илюхина, Г.Г.Мясищева, Е.П.Прокопьев, С.П.Тимошенков, Ю.В.Фунтиков, Возможности изучения нанообъектов в пористом кремнии и подложках кремния, облученных протонами, методом позитронной аннигиляционной спектроскопии. Физика твердого тела. 2010. Т.52. Вып.4. С.651-654.

- V. Slugen. What kind of information we can obtain from positron annihilation spectroscopy? EUR - Scientific and Technical Research Series; ISSN 1018-5593. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. 2006 – 94 pp.

- Q. Deng, Y. Jean // Macromolecules. 1993. V.26. P.30.

- P. Hautojärvi, L. Pöllönen, A. Vehanen, J. Yli-Kauppila // J. Nucl. Mater. 1983. Vol.114. P.250.