# Особенности кинетики нанокристаллизации аморфных металлических материалов при термопластическом воздействии

# Забелин С. Ф., Зеленский В. А.,  Васильев А. А., Феофанов А. А.

ЗабГГПУ, г. Чита, ИМЕТиМ, г. Москва. Россия

E-mail: metal@zabspu.ru

При температурном переходе металлических сплавов из аморфного состояния (АС) в нанокристаллическое (НКС) наблюдается падение их пластичности. Известно, что решающую роль в падении пластичности играют избыточный свободный объем и характер его эволюции при термических воздействиях на аморфную структуру и то, что это явление имеет релаксационную природу. Однако, не ясен конкретный механизм, по которому структурная релаксация приводит к резкому охрупчиванию  с позиции физики пластической деформации и разрушения. В настоящее время предложено две группы моделей для объяснения хрупкости аморфных сплавов: «сегрегационная» модель, объясняющая хрупкость образований сегрегаций атомов-мелаллоидов в определенных участках аморфной матрицы; и «кристаллическая» модель, связывающая хрупкость с образованием в аморфной матрице заметного ближнего порядка или нанокристаллических фаз определенного типа. Поэтому, исследования по кинетике процессов нанокристаллизации аморфных сплавов, по оценке изменения пластичности и охрупчивания нанокристаллических материалов являются одними из актуальных задач практического материаловедения.

Анализ проведённых исследований и результатов других работ показал, что кинетические зависимости пластичности от температуры и режима термического воздействия =f(T,t)  носят экспоненциальный характер. Учитывая, что процесс перехода из АС в НКС имеет термоактивационный характер и определяется релаксационной природой поведения материала, возникает необходимость проведения оценки энергетических характеристик материала – активационного объёма и энергии активации процесса.

Зависимость пластичности материалов от режима термического воздействия (изотермического и термоциклического) характеризуется кинетическими прямыми ln(t)-1/T и могут быть описаны экспоненциальной функцией:

,					(1)

где  - деформация (пластичность) при термическом воздействии;  - величина, зависящая от режима отжига, характеризующая структурное состояние материала; W- энергия активации процесса изотермического отжига, зависящая от степени  упорядочения структурного строения и композиции сплава;  - энергия активации процесса, обусловленная воздействием термоциклического режима отжига;  - напряжения, обусловленные температурным и структурно-фазовым состоянием материала;  - газовая постоянная;  - температура.

Значение  оценивается путем экстраполяции зависимостей . Учитывая, что параметр  в уравнении (1) зависит от напряжений, возникающих при термическом воздействии, эта величина должна учитывать структурное и напряженное состояние материала, например:

,					 		(2)

где  - постоянная характеризующая структурное состояние материала;  - постоянная, имеющая размерность обратную разности напряжения;  - внутренние напряжения, обусловленные режимом термического воздействия.