ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕХНОЛОГИЙ И ЯДЕРНО-МЕДИЦИНСКИХ ПРИМЕНЕНИЙ ЭНДОМЕТАЛЛОФУЛЛЕРЕННОВ В РОССИИ

В.Т. ЛЕБЕДЕВ, Ю.С. ГРУШКО, В.А. ШИЛИН, В.П. СЕДОВ, В.С. КОЗЛОВ, С.Г. КОЛЕСНИК, В.В. КУКОРЕНКО

Петербургский институт ядерной физики им.Б.П.Константинова РАН

1. Введение.

Среди многочисленных применений  фуллеренов особое место занимает современная ядерная медицина, обладающая уникальными диагностическими возможностями и последующей локальной  лучевой терапии.

В ряде научных центров России (РНЦ «Курчатовский институт», ИПХФ РАН, ИФ СО РАН, ПИЯФ РАН) успешно ведутся   фундаментальные и прикладные  исследования фуллеренов и эндометаллофуллеренов. В ПИЯФ РАН накоплен значительный опыт в области синтеза и разделения высших фуллеренов, исследовании структурных, физико-химических и функциональных свойств фуллеренов, металлофуллеренов и водорастворимых биосовместимых производных для медицинских целей. Наличие реактора, радиохимической лаборатории по 2-му классу, современного аналитического оборудования (хроматографы, спектрофотометры, многоканальные анализаторы с использованием германиевых детекторов для регистрации излучений и др.) является хорошей основой для успешного продвижения  наноматериалов в ядерную медицину.

Важнейшими материалами, улучшающими разрешение ЯМР изображения тканей, являются контрастирующие агенты. В настоящее время для этих целей в медицине используются различные органические соединения на основе комплекса гадолиния с диэтилентриаминпентауксусной кислотой (DTPA). В России эти препараты не производятся, а закупаются в Германии и Норвегии. Однако недостатком  DTPA является токсичность, связанная с возможным появлением в организме свободного иона гадолиния. Это ограничивает допустимые дозы введения препарата.

Преимуществом эндометаллофуллеренов по сравнению с такими комплексами является то, что инкапсулированный в углеродную оболочку фуллерена ион металла защищен от химической атаки и потому не проявляет токсичности характерной для тяжелых металлов. Другим важным в перспективе свойством эндометаллофуллернов является возможность присоединения к фуллереновой оболочке определенных функциональных групп, определяющих маршрут молекулы в организме и доставку ее в определенный орган/ткань при определенных методах администрирования.

Из всего многочисленного класса парамагнитных эндометаллофуллернов наиболее изученным к настоящему  времени является Gd@C82. Однако сложности синтеза и выделения этого соединения в чистом виде определяют его чрезвычайно высокую стоимость, фактически исключающую возможность его практического использования в настоящее время. Решением этой проблемы может быть поиск систем, комбинаций на основе Gd@C82, имеющих себестоимость в десятки раз ниже чистого Gd@C82 , но сохраняющих основные полезные характеристики соединения.

Экспериментальная часть

В ПИЯФ РАН разрабатываются препараты на основе смесей пустых фуллеренов и металлофуллеренов гадолиния, которые намного дешевле чистого Gd@C82 и обладают магнитнорелаксационной способностью в несколько раз лучшей, чем применяемые в настоящее время препараты DTPA. Разрабатываемые препараты должны заместить импорт и значительно улучшить качество ЯМР томографической диагностики. Первые образцы уже исследованы в институте онкологии им. Н.Н. Петрова Росмедтехнологий и показали хорошие характеристики. Исследуемый препарат в 20-30 раз эффективнее коммерческих препаратов «Гадовист» и «Магневист». В ПИЯФ планируется дальнейшее исследование контрастных соединений из класса Ln3N@C80. Известно, что некоторые  молекулы из этого класса (Ho3N@С80 и Tb3N@C80) обладают уникальными по величине магнитными моментами (μ > 20μB) и должны быть в десятки раз эффективнее в качестве контрастирующих агентов, чем все известные к настоящему времени контрастирующие агенты. В России только исследовательская группа ПИЯФ РАН имеет опыт синтеза, обогащения и нейтронной активации соединений из этого класса.

В настоящее время для получения фуллеренов и эндометаллофуллеренов обычно используется электродуговые генераторы в силу их сравнительной простоты. Для оптимизации параметров электродугового генератора нами была исследована [1] зависимость выхода фуллеренов от давления рабочего газа, величины тока электрической дуги, от межэлектродного зазора, размера катода и др.

Для получения полых фуллеренов используются спектрально чистые графитовые электроды. Для получения эндометаллофуллеренов – металлокомпозитные электроды, для этого спектрально чистые пористые электроды с наружным диаметром 10 мм и с внутренним – 6 мм пропитывались раствором нитрата металла в изопропиловом спирте или набивались смесью оксида металла с графитом и добавлением Апьезона в качестве связующего (Apiezon K). Затем электроды отжигались при температуре 10000С для удаления остатков связующего и разложения нитрата в оксид металла.

Радиоактивные металлофуллерены были получены при облучении нейтронами в реакторе заранее  приготовленных металлофуллеренов с нерадиоактивными изотопами.

Однако облучение металлофуллеренов нейтронами и гамма-излучением в реакторе может  повредить углеродный кэйдж. Поэтому для оценки стабильности фуллеренов в условиях облучения в реакторе ПИЯФ в потоке 1014  нейтронов см-2. сек-1 при кадмиевом отношении Ф тепловые/ Ф эпитепловые ~10 было проведено облучение чистого фуллерена С60 и определена доля фуллеренов, не разрушенных быстрыми нейтронами при облучении. Доля С60 , не разрушенного при облучении, определялась как часть облученной пробы, растворимая в о-ксилоле и показывающая при хроматографическом анализе время удерживания, характерное для С60.

Полученные результаты показали, что при облучении в течении 6 часов в интегральном потоке нейтронов  7×1017 нейтронов/см-2,  выживает  ~90  %  фуллеренов.  При   облучениях металлофуллеренов для учета доли металлофуллеренов,  разрушенной быстрыми нейтронами,  в качестве «свидетеля» использовался  фуллерен С60. И в дальнейшем при вычислении удерживания в реакции Сциларда-Чалмерса вводилась соответствующая поправка на разрушение быстрыми нейтронами.

Опубликовано сравнительно небольшое  число работ по изучению процесса удерживания при (n,γ)-реакции [2,3]. Типичные величины удерживания («выживания») для эндометаллофуллеренов лантаноидов составляют 15-20%. Однако ранее нами обнаружено аномально высокое удерживание в реакции 152Sm@C2n (n, γ)153Sm@C2n (порядка 80%) [4]. Такое высокое удерживание в  реакции ранее не наблюдалось для эндоэдрических металлофуллеренов редкоземельных металлов. Это важный результат, поскольку изотоп 153Sm (период полураспада 47 часов) часто используется в ядерной медицине. В 2007 г. были опубликованы результаты [5], подтверждающие высокий выход в этой реакции (78%) в случаях, когда облучаемый металлофуллерен разбавлен пустыми фуллеренами.

Нами было высказано предположение [6], что основными процессами распада молекулы металлофуллерена после активации, влияющие на величину удерживания, являются быстрые нерадиационные процессы типа встряски электронов.

Чтобы разделить эффекты ядерных и электронных параметров в распаде молекулы металлофуллерена, нами были синтезированы редкоземельные эндоэдрические металлофуллерены европия и тулия, изучены их изотопические и изомерные эффекты при активации.

Показано, что различие в схемах распада захватных состояний и, соответственно, в спектрах мгновенных γ-квантов изотопов 152Еu и 154Еu не оказывает заметного влияния на величину удерживания в реакциях активации природных изотопов европия. Таким образом, изотопический эффект в этих реакциях не наблюдается. Естественный Тm является моноизотопом и, следовательно, исключается изотопическое влияние на выживаемость. На рис.1а и б представлен результат препаративного разделения изомеров тулия на колонке Backy Prep 10×250 (Nacalai Tesque Inc.). Были выделены 3 фракции. Результаты анализов этих фракций на колонке  Backy Prep 4,5×250  представлены на рис.1б (для удобства наблюдения три рисунка совмещены в одном). Видно, что на этой фазе невозможно полное разделение изомеров Tm@C82 , тем не менее,  удалось получить достаточно чистые изомеры I  и III  для определения величин удерживания. Масс-спектр изомеров тулия, обогащенных селективной кристаллизацией, представлен на рис. 2. Из результатов следует, что  при нейтронной активации изомеров I и III Tm@C82 наблюдается значительное влияние различий в структуре и электронном строении углеродного кэйджа на величину удерживания. Величина удерживания для изомера I почти в 6 раз больше, чем для изомера III.

а)

б)

Рис. 1 а и б. Препаративное выделение изомеров тулия.

Рис.2. Масс-спектр изомеров тулия, обогащенных селективной низкотемпературной кристаллизацией.

Полученные результаты подтверждают высказанное нами ранее предположение о важности быстрых электронных процессов в распадах возбужденных молекул металлофуллеренов. В опубликованной недавно работе [7] утверждается, что в случаях, когда первичное возбуждение молекулы металлофуллерена локализовано на эндоэдрическом атоме, преобладающими модами распада молекулы являются фемтосекундные нерадиационные межатомные процессы.

В ПИЯФ планируется дальнейшее исследование  контрастных соединений из класса Ln3N@C80. Синтезирован представитель этого класса Sc3N@C80. Предложенный авторами [8] метод синтеза сложен. Нам  удалось значительно упростить этот метод, отказавшись от протока гелия и увеличив содержание азота с 1 до 6% без снижения выхода эндометаллофуллеренов, и впервые  изучить  его радиационную стабильность и удерживание (выживание) в реакции Сциларда-Чалмерса. На рис.3  приведена схема облучения и анализа Sc3N@C80, Sc@C2n и C2n.

Как видно из рис.4, удерживание с поправкой на прямое разложение быстрыми нейтронами

составляет 19,3% и имеет величину типичную для металлофуллеренов трехвалентных лантаноидов.

На рис.4 представлен масс-спектр обогащенного селективной низкотемпературной кристаллизацией триметаллонитрида скандия Sc3N@C80: верхний рисунок – результат анализа о-ксилольного раствора, нижний –  анализ выпавших в осадок кристаллов.

В противоположность двухвалентному самарию величина удерживания для тербия с поправкой на аморфизацию 21,9% в процессе 159Tb@C82(n,γ)160Tb@C82 является типичной для трехвалентных лантаноидов.

Рис.3. Результаты исследования активации Sc3N@C80 в реакторе.

.

Рис. 4. Масс-спектр триметаллонитрида скандия, полученный  обогащением селективной

низкотемпературной кристаллизацией

Рис. 5. Хроматограмма ДМФ-экстракта металлофуллерена  Tb@C82.

Таблица 2. Результат обработки спектров изотопов редкоземельного ряда, облученных на реакторе  в потоке  тепловых нейтронов  8×1013 см-2 сек-1 с кадмиевым отношением ~9 в течение 2х часов

| Изотоп | Т1/2 | В составе металлофуллерена | Сечение σ, барн [9] | Выживание с поправкой на аморфизацию, 6,1% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45Sc(n,γ)46Sc | 83,9 дн. | Sc3N@C2n | 120 | 19±2 |
| 139La(n,γ)140La | 1,7 дн. | La@C2n | 8,2 | 24,7±1,1* |
| 146Nd (n,γ)147Nd | 11,1 дн. | Nd@C2n | 1,8 | 30,4±0,7* |
| 151Eu(n,γ)152Eu / 153Eu(n,γ)154Eu | 12,7 лет 16 лет | 152Eu@C2n 154Eu@C2n | 9200 420 | 1,2±0,1 |
| 152Sm(n,γ)153Sm | 2 дн. | Sm@C2n | 20,6 | 85±2 |
| 159Tb(n,γ)160Tb | 72,3 дн. | Tb@C2n | 22 | 21,9±0,7* |
| 159Tb(n,γ)160Tb / 159Tb(n,γ)160Tb+С60 |  |  |  | 0,9±0,2 |
| 165Но (n,γ)166Ho | 26,8 часа | Ho@C2n | 60 | 21,6±1,0* |
| 168Yb(n,γ)169Yb | 30,6 дн. | Yb@C2n | 11000 | 23,3±0,4* |
| 169Tm (n,γ) 170Tm изомер I / изомер III | 129 дн. | Tm@C2n | 130 | 6,0±0,3 |
| 176Lu (n,γ)177Lu | 6,8 дн. | Lu@C2n | 4000 | 20,1±1,9* |

*) Значения удерживания, полученные для изотопов при испарении композитного стержня в электрической дуге. Не помеченные значения удерживания получены при испарении стержней, содержащих отдельные изотопы.

Выводы

1.   Синтезированы, обогащены  и подвергнуты глубокой очистке металлофуллерены     лантаноидного  ряда, радиоизотопы которых пригодны по своим ядерным характеристикам для использования в ядерной медицине, некоторые из них впервые.

2.   Изучены условия удерживания при облучении на реакторе для ряда редкоземельных элементов в составе эндометаллофуллеренов, пригодных для использования в ядерной медицине и медикобиологических исследованиях.

3.   Различие в схемах распада захватных состояний и, соответственно, в спектрах мгновенных γ-квантов изотопов 152Еu и 154Еu не оказывает заметного влияния на величину удерживания и изотопический эффект в этих реакциях не наблюдается.

4.   При нейтронной активации изомеров I и III Tm@C82 наблюдается значительное влияние различий в структуре и электронном строении углеродного кэйджа на величину удерживания.

5  Впервые высказано предположение об определяющей роли быстрых электронных механизмов  возбуждения молекул металлофуллеренов при захвате нейтрона и важности этих процессов для удерживания (выживания) металлофуллеренов внутри углеродного кейджа.

7.  Получены и испытаны на животных водорастворимые образцы магнитоконтрастных веществ на основе эндометаллофуллеренов Gd@C2n. Полученные положительные результаты могут стать основой для разработки промышленных препаратов с использованием данных наноматериалов

8. Учитывая накопленный опыт в развитии фундаментальных и прикладных знаний о радиометаллофуллеренах, следующим шагом представляется необходимой организация Государственной Программы с целью разработки и внедрения в область медицины и фармацевтики

наноразмерных радиофармпрепаратов.

Литература

[1]  Ю.С. Грушко, В.П. Седов, В.А. Шилин «Технология производства чистых фуллеренов С60, С70

и концентрата высших фуллеренов», Журнал прикладной химии, 2007, т. 80,  вып.3, 450-457.

[2] T. Braun, H. Rausch, Chem. Phys. Lett. 288 (1998) 179.

[3] K. Sueki, K. Kikuchi, K. Tomura, H. Nakahara, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry,

Vol. 234, N 1-2 (1998) 95-100.

[4] Grushko Yu., Alekseev E.G., Voronin V.V., Kolesnik S.G., Kolesnik S.N., Pershikova T.M. (1996),

Molecular Materials 7: 115-118.

[5] K. Sueki, Y. Iwai,  Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Vol. 272, N 3 (2007) 505-509

[6]  Yu.S. Grushko, M.A. Khodorkovski, V.S. Kozlov, S.G. Kolesnik, V.A. Shilin, S.A. Grachev, T.O.

Artamonova, Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures, 14: 249-259, 2006

[7] V. Averbukh and L.S. Cederbaum, Phys. Rev. Lett. 96, 053401 (2006)

[8] Stevenson S.,Rice G., Glass T. et. al. (1999) Nature, 401: 55-57.

12/01/2007

[9] И.В. Меднис «Справочные таблицы для нейтроноактивационного анализа», Изд-во «Зинатне»,

Рига,1969.

# Text boxes

1100

1200

1000

0

2

isomer III

6

8

6

LDI-TOF "BRUKER"

4

2

0

1200

ORGANIC PHASE

(FULLERENES)

16.38 %

OF ACTIVITY

WATER PHASE

(RADIOCOLLOIDS)

1.6 %

OF ACTIVITY

EXTRACTION WITH

6N HCl ACID

CS2 – SOLUBLE FULLERENES

18 %

OF ACTIVITY

86.4 %

BY WEIGHT

AMORPHIZED PART

82 %

OF ACTIVITY

13.6 %

BY WEIGHT

Sc3N@C80, Sc@C2n, C2n  IRRADIATED by

INTEGRATED NEUTRON FLUX 7x1017,

Cadmium ratio

Φterm./Φepith. = 9.3

fraction III

m/z, Dalton

C86

1100

1000

Tm@C82

Tm@C84

4

isomer III +

isomer II

fraction II

Tm@C82

fraction I

mass spectra of Tm@C82 isomers

C84

Tm@C82

isomer II

isomer I +

12

10

8

6

4

2

0

1200

1100

1000