НАНОТЕХНОЛОГИИ В ОПТИКЕ: НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ ФОТОРЕФРАКТИВНЫЕ 3D-СРЕДЫ, БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ-ДИСПЛЕЙНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ,

НОВЫЕ СВЕРХПРОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ С НАНООБЪЕКТАМИ

Н.В. КАМАНИНА1, С.В.СЕРОВ1, Н.А. ШУРПО1, Ю.А.ЗУБЦОВА1, В.П.САВИНОВ1, В.И.СТУДЕНОВ1,

П.Я. ВАСИЛЬЕВ1, А.И ПЛЕХАНОВ2, К.Ю.БОГДАНОВ3

1 ФГУП «НПК «ГОИ им.С.И.Вавилова,

e-mail: nvkamanina@mail.ru

2 Институт Автоматики и электрометрии Сибирского отделения АН, Новосибирск

3ГОУ лицей № 1586 ЗОУО ДО г. Москвы

# Нанотехнологии группы «В»

Известно, что ряд задач лазерной физики, спектроскопии межмолекулярного взаимодействия, биофизики, др. решаются при использовании достижений этих областей знаний. После открытия фуллеренов (1985 г.) и углеродных нанотрубок (1991 г.), как эффективных нанообъектов для модификации свойств сред, многие исследовательские научные группы приступили к поиску эффектов и свойств таких материалов, органических и неорганических, что определяет эффективность появления новых перспективных научных направлений и оптимальных сфер практического применения данных систем. Стоит сказать, что при изучении фоторефрактивных свойств органических материалов и механизмов, ответственных за данные процессы, основными преимуществами использования фуллеренов для сенсибилизации органических материалов является уникальная схема энергетических уровней и довольно высокое сродство к электрону. В случае использования углеродных нанотрубок не последнюю роль играет их высокая проводимость, разнообразие механизмов, ответственных за перенос заряда, а также прочность трудноразрушимых С(С связей.

В данной работе реализовано преимущество использования указанных выше нанообъектов для целей создания 3D-сред с высокими нелинейными оптическими параметрами, быстродействующих жидкокристаллических (ЖК) переключателей – аналогов дисплейных элементов и создания сверхпрочных наноструктурированных покрытий, упрочняющих материалы УФ и ИК-диапазона при увеличении прозрачности исходных матричных систем.

По первому направлению основные данные приведены в таблице 1. Структуры изучались с использованием метода четырехволнового смешения лазерных пучков в наносекундном диапазоне на длине волны 532 нм, при варьировании пространственной частотой записи от 90 до 150 мм-1, или метода Z-scan в пико- и наносекундном диапазонах. Полученные данные отмечены в 4-м столбце таблицы 1, как результаты настоящей работы (н.р.).

По второму направлению. Для коммерчески доступных нематических ЖК, традиционно используемых дисплейными компаниями Samsung, LG, etc. для мониторов, ЖК-экранов, др., имеющих времена переключения на уровне 4-8 мс, реализовано (при введении фуллеренсодержащего комплекса с переносом заряда, приводящего к квази-переходу нематик-смектик с увеличением параметра порядка и увеличением локальной поляризации единицы объема среды) время переключения на уровне 0.5-1 мс и менее, как для TN-, так и для IPS-конфигураций. Более того, существенно снижено энергопотребление ЖК-ячеек, что обусловлено применением новой технологии обработки проводящего покрытия ЖК-ячеек поверхностной электромагнитной волной, исключающей использование высокоомного ориентирующего слоя. Разрешение и чувствительность ЖК-ячеек сохраняется и сравнимо с традиционно используемыми.

По третьему направлению. Для «мягких» материалов УФ и ИК-диапазона спектра получено существенно увеличение поверхностной механической прочности (прочности на истирание) при условии увеличения прозрачности матричных компонентов. Установлено, что данный прочностной параметр может быть увеличен в 2-5 раз при увеличении пропускания до 3-10% в УФ-области спектра и до 3-5% в ИК-диапазоне. Шероховатость поверхности также снижается в 2-3 раза.

В заключение. Найдены новые физические принципы создания наноструктурированных органических материалов и новые способы наноструктурирования неорганических систем, которые могут быть рассмотрены, как новые покрытия. Показаны перспективы применения новых наноструктурированных систем для лазерной, дисплейной, телекоммуникационной, медицинской техники; для космоса и приборостроения.

Работа поддержана ФГУП «НПК ГОИ им.С.И.Вавилова» из собственных средств института, а также частично финансировалась международным грантом Project # IPP A-1484 (2007-2009).

Таблица 1.

Нелинейные оптические коэффициенты материалов с нанообъектами, в сравнении с классическими нелинейными средами

| Структура | n2, cм2 Вт-1 | ((3), cм3 эрг-1 (esu) | Лит. |
| --- | --- | --- | --- |
| CS2 SiO2 | 3(10-14 3(10-16 | 10-12 10-14 | [1] [1] |
| С60 |  | 0.7(10-11 | [2] |
| С60 |  | 8.7(10-11 | [3] |
| С60 |  | 2(10-10 | [4] |
| С70 |  | 1.2(10-11 | [5] |
| С70 |  | 2.6(10-11 | [6] |
| C60 (толщина пленки 0.5мкм) | 0.23(10-9 | 6.6(10-9 | н.р. |
| C60 (2.0мкм) | 0.43(10-9 | 1.2(10-8 | н.р. |
| Углеродные нанотрубки (толщина пленки 0.1 мкм) | 0.6(10-9 | 0.125(10-7 | н.р. |
| C60 (толщина пленки 0.95 мкм, Z-scan, пикосекундный диапазон) |  | 1.9(10-10 | н.р. |
| C60 (0.95 мкм, Z-scan, наносекундный диапазон) |  | 1.45(10-9 | н.р. |
| Cu - фталоцианин |  | 2.1(0.2 (10-12 | [7] |
| Pb - фталоцианин |  | 2(10-11 | [8] |
| (-TiO- фталоцианин |  | 1.59(10-10 | [9] |
| bis- фталоцианин | -2.87(10-9 | 2-5(10-9 | [10] |
| Полиимид - С70 | 0.78(10-10 | 2.64(10-9 | [11] |
| Полиимид - С70 | -1.2(10-9 | 1.9(10-10 | [12] |
| Полиимид+нанотрубки | 0.114(10-10 | 0.39(10-9 | [13] |
| Полиимид+нанотрубки (0.05 вес .%) | 0.15(10-10 | 0.51(10-9 | н.р. |
| Полиимид+нанотрубки (0.07 вес .%) | 0.17(10-10 | 0.6(10-9 | н.р. |
| Полиимид+нанотрубки (0.1 вес .%) | 0.18(10-10 | 0.62(10-9 | н.р. |
| 2-cyclooctylamine-5-nitropyridine (COANP)- C60 | 0,69(10-10 | 2,14(10-9 | [14] |
| COANP - C70 | 0,77(10-10 | 2,4(10-9 | [15] |
| Модифицированный жидкий кристалл с комплексом на основе 2-циклооктиламин-5 нитропиридин-C70 | 1.6(10-9 | 4.86(10-8 | [16] |
| Si | 10-10 | 10-8 | [1] |
| Жидкий кристалл | 10-4 | 10-3 | [1] |

Список литературы

[1] Akhmanov S. A., Nikitin S. Yu., Physical Optics, Oxford, 1997.

[2] Liu Huimin, Taheri B., Weiyi Jia. 1994. Phys. Rev. B, 49, pp. 10166-10169.

[3] Kajzar, F., Taliani, C., Muccini, M., Zamboni, R., Rossini, S., Danieli, R., 1994, Proceed. SPIE, 2284, pp. 58-64.

[4] Li, J., Feng, J., Sun, J., 1993, J. Chem.Phys., 203, pp. 560-564.

[5] Krätschmer, W., Lamb, L. D., Fostiropoulos, K., Huffman, D. R., 1990, Nature, 347, pp. 354-358.

[6] McBranch, D. W., Maniloff, E. S., Vacar, D., Heeger, A. J., 1997, Proceed. SPIE, 3142, pp. 161-173.

[7] Chollet, P. A., Kajzar, F., Le Moigne, J., 1990, Proceed. SPIE, 1273, pp. 87-98.

[8] Shirk, J. S., Lindle, J. R., Bartoli, F. J., Hoffman, C. A., Kafafi, Z., H., Snow, A. W., 1989. Applied Physics Letters, 55, pp. 1287-1288..

[9] Nalwa Hari Singh, Saito Toshiro, Kakuta Atsushi, Iwayanagi Takao., 1993, J. Phys. Chem., 97(41), pp. 10515-10517

[10] Wen, T.C., Lian, I.D., 1996, Synth. Metal., 83, pp. 111-116.

[11] Kamanina, N. V. 2003, Synthetic Metals, 139, pp. 547-550.

[12] Ganeev, R. A., Ryasnyansky, A. I., Kodirov, M. K., Usmanov, T., 2000, Opt. Commun., 185, pp.473-478.

[13] Kamanina N. V., Emandi A., Kajzar F., Attias Andre´-Jean, 2008, Mol. Cryst. Liq. Cryst., 486,pp. 1041–1053.

[14] Kamanina, N. V., Sheka, E. F., 2004, Opt. Spectrosc., 96(4), pp. 599-612.

[15] Kamanina, N. V., 2001, Journal of Optics A: Pure and Applied Optics, 3, pp. 321-325.

[16] Kamanina, N. V. 2002. Journal of Optics A: Pure and Applied Optics, 4,pp.571-574.